Зола уноса Гусиноозерской ГРЭС

химический состав

| Вид материала | Содержание оксидов, мас. % |
| --- | --- |
|  | SiO2 | CaO | Al2O3 | Fe2O3 | MgO | SO3 | MnO | Na2O | K2O | TiO2 | P2O5 | CaOcв | п.п.п. |
| Зола-унос I поля, тугнуйские угли | 55,55 | 4,6 | 25,58 | 5,70 | 2,19 | 0,62 | 0,09 | 0,46 | 1,68 | 1,31 | 0,38 | 0 | 1,35 |
| Зола-унос II поля, тугнуйские угли | 57,08 | 4,28 | 24,47 | 6,22 | 1,97 | 0,34 | 0,1 | 0,48 | 1,68 | 1,25 | 0,35 | 0,22 | 1,29 |
| Зола-унос III поля, тугнуйские угли | 54,71 | 5,04 | 25,74 | 6,53 | 2,3 | 0,34 | 0,08 | 1,28 | 1,6 | 1,28 | 0,39 | 0 | 1,07 |
| Зола-унос IV поля, тугнуйские угли | 54,41 | 5,2 | 26,02 | 6,53 | 2,3 | 0,37 | 0,08 | 0,46 | 1,65 | 1,31 | 0,41 | 0 | 0,86 |
| Зола-унос, окино-ключевские угли | 56,99 | 4,4 | 21,39 | 6,59 | 1,89 | 0,34 | 0,1 | 1,65 | 1,05 | 1,45 | 0,42 | 0,06 | 1,5 |