Зола-уноса Гусиноозерской ГРЭС

Физический состав

| Наименование показателя | Значение показателя для золы вида |
| --- | --- |
|  | По ГОСТу 25818-91 | Фактическое |
|  |  | Окино-Ключевской уголь | Тугнуйский уголь |
|  | IV КУ | IV Б | Поля |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Содержание свободного оксида кальция (СаОсв.), % по массе, не более | 10 | 10 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0 | 0,22 | 0 | 0 |
| Содержание оксида магния (Мg O), % по массе, не более | 5 | 5 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 2,19 | 1,97 | 2,3 | 2,3 |
| Содержание сернистых и сернокислотных соединений в пересчете на SО3, % по массе, не более | 3 | 3 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,62 | 0,34 | 0,34 | 0,37 |
| Содержание щелочных оксидов в пересчете на R2O, % по массе, не более: | 3 | 3 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,14 | 2,16 | 2,88 | 2,11 |
| Потери при прокаливании (п.п.п.), % по массе, не более | 5 | 2 | 1,9 | 1,25 | 1,25 | 1,9 | 1,35 | 1,29 | 1,07 | 0,86 |
| Удельная поверхность, м2/кг, не менее: | 300 | 300 | 330 | 400 | 500 | 490 | 280 | 450 | 530 | 580 |
| Остаток на сите № 008, % по массе, не более: | 15 | 15 | 32,7 | 21,4 | 14,7 | 23,1 | 32,4 | 19,3 | 19 | 29,7 |
| Истинная плотность, г/см3 | - | - | 2,026 | 2,357 | 2,408 | 2,305 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| Насыпная плотность, г/см3 | - | - | 0,8 | 0,76 | 0,70 | 0,75 | 0,77 | 0,65 | 0,65 | 0,66 |
| Пустотность, % | - | - | 60,5 | 67,7 | 70,9 | 67,4 | 66,5 | 71,7 | 71,7 | 71,3 |

Гранулометрический состав золы

|  | Номер поля | Ед. изм. | Размер частиц, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | >10 | 10-5 | 5-2.5 | 2.5-1.25 | 1.25-0.63 | 0.63-0.315 | 0.315-0.16 | 0.16-0.071 | <0.71 |
| ЗУ Окино-Ключевского угля | 1 поле | % | - | - | - | - | 0,5 | 1,5 | 7,06 | 39,41 | 51,53 |
|  | 2 поле | % | - | - | - | - | 0,7 | 0,92 | 4,32 | 25,78 | 68,28 |
|  | 3 поле | % | - | - | - | - | 0,15 | 0,47 | 0,72 | 22,24 | 76,42 |
|  | 4 поле | % | - | - | - | - | 0,4 | 1,02 | 1,2 | 34,1 | 63,28 |
| ЗУ Тугнуйского угля | 1 поле | % | - | - | - | 2,04 | 1,6 | 1,5 | 6,21 | 35,1 | 53,55 |
|  | 2 поле | % | - | - | - | 0,1 | 0,3 | 1,04 | 2,66 | 25,36 | 70,54 |
|  | 3 поле | % | - | - | - | 0,82 | 1,58 | 5,4 | 3,08 | 13,5 | 75,62 |
|  | 4 поле | % | - | - | - | 0,18 | 2,12 | 6,4 | 7,1 | 23,2 | 61 |