Золошлаковый материал – Гусиноозерская ГРЭС

физический состав

| Наименование показателя | Значение показателя для золошлаковых смесей вида |
| --- | --- |
|  | По ГОСТу 25592-91 | Фактическое |
|  |  | ЗШО №1 | ЗШО №2 |
| Максимальный размер зерен шлака шлаковой составляющей, мм, не более | 40 | 30 | 30 |
| Содержание шлаковой составляющей, % по массе | не больше 90 | 94,25 | 34,61 |
| Потери при прокаливании (п.п.п.), % по массе, не более - зольная часть; - шлаковая часть. | 10 не нормируется | 5 8 | 5,2 8,4 |
| Содержание свободного оксида кальция (СаОсв.) у зольной части, % по массе, не более | 10 | 0,07 | 0,08 |
| Содержание оксида магния (Мg O) у зольной части, % по массе, не более | 5 | 2,19 | 2,20 |
| Содержание сернистых и сернокислотных соединений в пересчете на SО3 у зольной части, % по массе, не более | 3 | 0,42 | 0,4 |
| Содержание щелочных оксидов в пересчете на R2O у зольной части, % по массе, не более: | 3 | 2,32 | 2,3 |
| Удельная поверхность зольной части, м2/кг, не менее: | 150 | 10-30 | 10-30 |
| Остаток на сите № 008 у зольной части , % по массе, не более: | 30 | 29,5 | 15,2 |
| Истинная плотность, г/cм3 | - | 2,55 | 3,11 |
| Средняя плотность, г/см3 | - | 1,85 | 1,75 |
| Насыпная плотность, г/cм3 | - | 1,44 | 1,22 |
| Пустотность, % | - | 43,5 | 60,7 |
| Влажность, % по массе | - | 0,22 | 13,65 |
| Максимальная плотность, г/см3 | - | 1,99 | 1,87 |
| Оптимальная влажность, % по массе | - | 7,7 | 9,36 |
| Коэффициент пучения, % | - | До 3 | - |

Гранулометрический состав

|  | Номер поля | Ед. изм. | Размер частиц, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | >10 | 10-5 | 5-2.5 | 2.5-1.25 | 1.25-0.63 | 0.63-0.315 | 0.315-0.16 | 0.16-0.071 | <0.71 |
| ЗШМ №1 | - | % | 4,12 | 11,21 | 26,96 | 30,05 | 14,8 | 7,11 | 2,62 | 1,89 | 1,24 |
| ЗШМ №2 | - | % | 1,94 | 1,61 | 1,84 | 1,38 | 3,96 | 23,88 | 52,5 | 12,09 | 0,8 |