#G0

ГОСТ 25820-2000

Группа Ж13

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

БЕТОНЫ ЛЕГКИЕ

Технические условия

LIGHTWEIGHT AGGREGATES CONCRETES

Specifications

ОКС 91.100.30

ОКСТУ 5870

Дата введения 2001-09-01

ПРЕДИСЛОВИЕ

1 РАЗРАБОТАН Научно-исследовательским, проектно-конструкторским и технологическим институтом бетона и железобетона (НИИЖБ), Всероссийским федеральным технологическим институтом (ВНИИжелезобетон), Центральным научно-исследовательским и проектным институтом индивидуального и экспериментального проектирования жилища (ЦНИИЭП жилища) Российской Федерации

ВНЕСЕН Госстроем России

2 ПРИНЯТ Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве (MНTKC) 6 декабря 2000 г.

За принятие стандарта проголосовали:

| #G0Наименование государства | Наименование органа государственного управления строительством |
| --- | --- |
| Республика Армения | Министерство градостроительства Республики Армения |
| Республика Казахстан | Казстройкомитет |
| Кыргызская Республика | Государственный Комитет по архитектуре и строительству при Правительстве Кыргызской Республики |
| Республика Молдова | Министерство окружающей среды и благоустройства территорий Республики Молдова |
| Российская Федерация | Госстрой России |
| Республика Таджикистан | Комархстрой Республики Таджикистан |
| Республика Узбекистан | Госкомархитектстрой Республики Узбекистан |

3 ВЗАМЕН #M12293 0 1200000329 3271140448 250752795 247265662 4292033679 557313239 2960271974 3594606034 4293087986ГОСТ 25820-83#S

4 ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ с 1 сентября 2001 г. в качестве государственного стандарта Российской Федерации #M12291 901789264постановлением Госстроя России от 4 июня 2001 г. N 57#S

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на легкие бетоны (далее - бетоны), приготовляемые на цементном вяжущем, пористом неорганическом крупном заполнителе, пористом (искусственном и/или природном) или плотном мелком неорганическом заполнителе, применяемые для изготовления сборных, монолитных и сборно-монолитных бетонных и железобетонных конструкций, изделий для зданий и сооружений различного назначения:

Требования, изложенные в 4.2.2-4.2.7, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.1-4.4.15, разделах 5 и 6 настоящего стандарта, являются обязательными.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные документы:

#M12293 0 1200001027 3271140448 80 3041279832 4294961312 4293091740 1765537968 247265662 4292033357ГОСТ 4.212-80#S СПКП. Строительство. Бетоны. Номенклатура показателей

#M12293 1 901700493 3271140448 2991373858 247265662 4292033672 557313239 2960271974 3594606034 4293087986ГОСТ 3476-74#S Шлаки доменные и электротермофосфорные гранулированные для производства цементов

#M12293 2 1200005006 3271140448 1394230043 247265662 4292033679 3918392535 2960271974 48240061 4294967268ГОСТ 7076-99#S Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности и термического сопротивления при стационарном тепловом режиме

#M12293 3 1200001709 3271140448 500377374 247265662 3373414741 3918392535 2960271974 3530225994 3384719139ГОСТ 7473-94#S Смеси бетонные. Технические условия

#M12293 4 1200003348 3271140448 205796632 4294961312 4293091740 2693571757 4294961312 4293091740 5276744ГОСТ 8735-88#S Песок для строительных работ. Методы испытаний

#M12293 5 901700280 3271140448 236756085 247265662 4292033677 3918392535 2960271974 1052220950 4291804369ГОСТ 8736-93#S Песок для строительных работ. Технические условия

#M12293 6 901700274 3271140448 1930658554 4294961312 4293091740 2693571757 247265662 4292033677 557313239ГОСТ 9757-90#S Гравий, щебень и песок искусственные пористые. Технические условия

#M12293 7 1200001028 3271140448 1961617390 4294961312 4293091740 5276744 1373692367 3777048187 4292207558ГОСТ 9758-86#S Заполнители пористые неорганические для строительных работ. Методы испытаний

#M12293 8 871001054 3271140448 3566288192 2360119223 3918392535 2960271974 371786249 3537810655 2155271199ГОСТ 10060.0-95#S Бетоны. Методы определения морозостойкости. Общие требования

#M12293 9 871001055 3271140448 3566288192 2391078367 3918392535 2960271974 371786249 3291940499 1953576964ГОСТ 10060.1-95#S Бетоны. Базовый метод определения морозостойкости

#M12293 10 871001056 3271140448 3566288192 2422037511 3918392535 2960271974 371786249 2971779091 3537810655ГОСТ 10060.2-95#S Бетоны. Ускоренные методы определения морозостойкости при многократном замораживании и оттаивании

#M12293 11 871001057 3271140448 3566288192 2452996655 3918392535 2960271974 371786249 1335018461 1953576964ГОСТ 10060.3-95#S Бетоны. Дилатометрический метод ускоренного определения морозостойкости

#M12293 12 871001058 3271140448 3566288192 2483955799 3918392535 2960271974 371786249 108721757 1953576964ГОСТ 10060.4-95#S Бетоны. Структурно-механический метод ускоренного определения морозостойкости

#M12293 13 871001094 3271140448 164122765 4294961312 4293091740 282702262 247265662 4292033672 557313239ГОСТ 10178-85#S Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия

#M12293 14 871001087 3271140448 1047686546 4294961312 4293091740 978331595 247265662 4292033679 557313239ГОСТ 10180-90#S Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам

#M12293 15 1200010596 3271140448 2248544916 247265662 4292033679 3918392535 2960271974 3530225994 3384719139ГОСТ 10181-2000#S Смеси бетонные. Методы испытаний

#M12293 16 901700278 3271140448 3715391475 247265662 4292033675 557313239 2960271974 3594606034 4293087986ГОСТ 10832-91#S Песок и щебень перлитовые вспученные. Технические условия

#M12293 17 9056029 3271140448 3628895710 2360118598 247265662 4292033679 557313239 2960271974 3594606034ГОСТ 12730.0-78#S Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости

#M12293 18 901703627 3271140448 3628895710 2391077742 247265662 4292033679 557313239 2960271974 3594606034ГОСТ 12730.1-78#S Бетоны. Метод определения плотности

#M12293 19 901704029 3271140448 3628895710 2422036886 247265662 4292033679 557313239 2960271974 3594606034ГОСТ 12730.2-78#S Бетоны. Метод определения влажности

#M12293 20 901707640 3271140448 3628895710 2483955174 247265662 4292033679 557313239 2960271974 3594606034ГОСТ 12730.4-78#S Бетоны. Методы определения показателей пористости

#M12293 21 901707639 3271140448 3628895710 2514914628 247265662 4292033679 557313239 2960271974 3594606034ГОСТ 12730.5-84#S Бетоны. Методы определения водонепроницаемости

#M12293 22 901700541 3271140448 1707950707 247265662 4292033675 557313239 2960271974 3594606034 4293087986ГОСТ 12865-67#S Вермикулит вспученный

#M12293 23 871001191 3271140448 3659164059 2360118907 247265662 4292034301 557313239 2960271974 3594606034ГОСТ 13015.0-83#S Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Общие технические требования

#M12293 24 871001193 3271140448 3659164059 2391078049 247265662 4292034307 557313239 2960271974 3594606034ГОСТ 13015.1-81#S Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Приемка

#M12293 25 901710687 3271140448 966375511 247265662 4292033679 557313239 2960271974 3594606034 4293087986ГОСТ 17623-87#S Бетоны. Радиоизотопный метод определения средней плотности

#M12293 26 901710695 3271140448 241251494 247265662 4292033679 557313239 2960271974 3594606034 4293087986ГОСТ 18105-86#S Бетоны. Правила контроля прочности

#M12293 27 901710697 3271140448 3039294636 247265662 4294967266 24263 557313239 2960271974 3594606034ГОСТ 21718-84#S Материалы строительные. Диэлькометрический метод измерения влажности

#M12293 28 1200000457 3271140448 1426178076 247265662 4292033677 557313239 2960271974 3594606034 4293087986ГОСТ 22263-76#S Щебень и песок из пористых горных пород. Технические условия

#M12293 29 1200000333 3271140448 1519056134 247265662 4292033672 3918392535 2960271974 2595418479 166317385ГОСТ 22266-94#S Цементы сульфатостойкие. Технические условия

#M12293 30 1200000047 3271140448 1613690461 247265662 4292033679 557313239 2960271974 3594606034 4293087986ГОСТ 22783-77#S Бетоны. Метод ускоренного определения прочности на сжатие

#M12293 31 871001072 3271140448 3916952871 247265662 4292033670 557313239 2960271974 3594606034 4293087986ГОСТ 23732-79#S Вода для бетонов и растворов. Технические условия

#M12293 32 1200000046 3271140448 3098952043 247265662 4292033670 3134687759 2960271974 3594606034 4293087986ГОСТ 24211-91#S Добавки для бетонов. Общие технические требования

#M12293 33 1200000342 3271140448 557452780 26454 4294961312 4293091740 1765537968 247265662 4292033673ГОСТ 25192-82#S Бетоны. Классификация и общие технические требования

#M12293 34 9052239 3271140448 3463350067 247265662 4292033677 557313239 2960271974 3594606034 4293087986ГОСТ 25592-91#S Смеси золошлаковые тепловых электростанций для бетонов. Технические условия

#M12293 35 5200298 3271140448 290536669 247265662 4292033677 557313239 2960271974 3594606034 4293087986ГОСТ 26644-85#S Щебень и песок из шлаков тепловых электростанций для бетона. Технические условия

#M12293 36 1200000213 3271140448 2840933190 247265662 4292033679 557313239 2960271974 3594606034 4293087986ГОСТ 27005-86#S Бетоны легкие и ячеистые. Правила контроля средней плотности

#M12293 37 871001088 3271140448 2871892334 247265662 4292033673 557313239 2960271974 3594606034 4293087986ГОСТ 27006-86#S Бетоны. Правила подбора состава

#M12293 38 1200000209 3271140448 3635336066 4294961312 4293091740 978331595 247265662 4292033679 557313239ГОСТ 28570-90#S Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобранным из конструкций

#M12293 39 871001235 3271140448 2287733590 247265662 4292033679 3918392535 2960271974 48240061 4294967268ГОСТ 30108-94#S Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективности активности естественных радионуклидов

#M12293 40 1200000434 3271140448 4152918960 247265662 4292033679 3918392535 2960271974 2206502568 4291804369ГОСТ 30459-96#S Добавки для бетонов. Методы определения эффективности

#M12293 41 871001234 3704477087 3182381231 2685059051 3363248087 4294967268 584910322 2685050599 2379162016СНиП II-3-79#S* Строительная теплотехника

3 Классификация

3.1 Легкие бетоны в соответствии с требованиями #M12293 0 1200000342 3271140448 557452780 26454 4294961312 4293091740 1765537968 247265662 4292033673ГОСТ 25192#S классифицируют по следующим признакам:

- основному назначению;

- виду заполнителей;

- структуре.

3.2 По основному назначению легкие бетоны подразделяют на:

- конструкционные, в том числе конструкционно-теплоизоляционные;

- специальные (теплоизоляционные, жаростойкие, химически стойкие, декоративные и др.).

Требования к легким бетонам жаростойким, химически стойким и другим устанавливают в нормативных документах на конкретный вид бетона.

3.3 По виду крупного пористого заполнителя бетоны подразделяют на:

- керамзитобетон (бетон на керамзитовом гравии);

- шунгизитобетон (бетон на шунгизитовом гравии);

- аглопоритобетон (бетон на аглопоритовом щебне или гравии);

- шлакопемзобетон (бетон на шлакопемзовом щебне или гравии);

- перлитобетон (бетон на вспученном перлитовом щебне);

- бетон на щебне из пористых горных пород;

- термолитобетон (бетон на термолитовом щебне или гравии);

- вермикулитобетон (бетон на вспученном вермикулите);

- шлакобетон (бетон на золошлаковых смесях тепловых электростанций - ТЭС или на топливном шлаке, гранулированном доменном или электротермофосфорном шлаке).

Допускается применять другие виды бетонов на крупных пористых заполнителях, на которые имеются нормативные документы (на зольном, стеклозитовом, азеритовом гравии и др.).

Область применения легких бетонов приведена в приложении А.

3.4 По структуре бетоны подразделяют на:

- плотные;

- поризованные;

- крупнопористые.

Для поризованных бетонов вместо структуры в наименовании бетона допускается указывать вид порообразователя.

3.5 Наименование конкретного вида легкого бетона должно соответствовать #M12293 1 1200000342 3271140448 557452780 26454 4294961312 4293091740 1765537968 247265662 4292033673ГОСТ 25192#S и 3.3 настоящего стандарта.

4 Технические требования

4.1 Легкие бетоны следует приготавливать в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологической документации, утвержденной предприятием-изготовителем.

4.2 Характеристики бетонов

4.2.1 Легкие бетоны характеризуют следующими показателями качества:

- прочностью на сжатие,

- средней плотностью,

- морозостойкостью,

- водонепроницаемостью,

- теплопроводностью.

В зависимости от условий работы бетона в нормативных документах и рабочих чертежах на конкретные изделия и конструкции следует устанавливать дополнительные требования к ним, предусмотренные #M12293 0 1200001027 3271140448 80 3041279832 4294961312 4293091740 1765537968 247265662 4292033357ГОСТ 4.212#S.

4.2.2 По прочности на сжатие бетоны подразделяют на классы:

теплоизоляционные - В0,35, В0,5, В0,75, B1, B1,5, B2;

конструкционно-теплоизоляционные - В2,5, В3,5, В5, В7,5, В10;

конструкционные бетоны - В12,5, В15, В20, В25, В30, В35, В40.

Допускается применение бетона промежуточных классов В22,5 и В27,5.

Примечание - Для и изделий и конструкций, запроектированных без учета требований обеспеченности 0,95, показатель прочности бетона на сжатие характеризуют марками:

теплоизоляционные - М5, М10, М15, М25;

конструкционно-теплоизоляционные - М35, М50, М75, M100, М150.

Соотношение между классом и маркой бетона по прочности на сжатие приведено в приложении Б.

4.2.3 Значение нормируемой отпускной прочности бетона конструкций устанавливают в соответствии с требованиями #M12293 1 871001191 3271140448 3659164059 2360118907 247265662 4292034301 557313239 2960271974 3594606034ГОСТ 13015.0#S.

4.2.4 По средней плотности в сухом состоянии бетоны подразделяют на следующие марки: D200, D300, D400, D500, D600, D700, D800, D900, D1000, D1100, D1200, D1300, D1400, D1500, D1600, D1700, D1800, D1900, D2000.

4.2.5 По морозостойкости и водонепроницаемости бетонов устанавливают следующие марки:

- морозостойкость - F25, F35, F50, F75, F100, F150, F200, F300, F400, F500;

- водонепроницаемость - W2, W4, W6, W8, W10, W12.

4.2.6 Теплопроводность (коэффициент теплопроводности) в сухом состоянии бетона при температуре 25 °С, к которому предъявляются требования по теплопроводности, должен соответствовать требованиям нормативного и проектного документов на изделие и конструкцию конкретного вида, а при отсутствии этих требований - СНиП II-3.

4.2.7 Отпускная влажность бетона изделий и конструкций заводского изготовления должна соответствовать требованиям #M12293 2 871001191 3271140448 3659164059 2360118907 247265662 4292034301 557313239 2960271974 3594606034ГОСТ 13015.0#S.

4.2.8 Основные параметры легких бетонов приведены в таблице 1.

Таблица 1

| #G0Назначение бетона | Марка бетона | Класс бетона по прочности на сжатие для бетона на различных видах пористого заполнителя |
| --- | --- | --- |
|  | по сред- ней плот- ности | по мо- розо- стой- кости | на вспу- чен- ном вер- мику- лите | на вспу- ченном перли- товом щебне | на керам- зитовом, шунги- зитовом, зольном гравии | на щебне из порис- тых горных пород | на шла- копем- зовом щебне или гравии | на золо- шлаковых смесях ТЭС, пористом топлив- ном шлаке, аглопори- товом щебне | на термо- литовом щебне или гравии |
| Теплоизо- ляционный | D200 | Не нормиру- ется | В0,35- В0,75 | - | - | - | - | - | - |
|  | D300 |  | В0,35- В2 | В0,35- В0,75 | - | - | - | - | - |
|  | D400 |  | В0,35- В2 | В0,35- В2 | В0,35- В2 | - | - | - | - |
|  | D500 |  | В1-В2 | В1-В2 | В1-В2 | - | - | - | - |
| Конструк- ционно- тепло- изоля- ционный | D600 | - | - | В2,5 | В2,5 | - | - | - | - |
|  | D700 | F25 | - | B2,5; B3,5 | B2,5; B3,5 | - | - | - | - |
|  | D800 | F25 | - | B2,5-B5 | B2,5-B5 | B2,5 | - | - | - |
|  | D900 | F25-F50 | - | В2,5-B7,5 | В3,5-B7,5 | В2,5; В3,5; | - | - | - |
|  | D1000 | F25-F100 | - | B5-B10 | B3,5- B10 | B2,5-B5 | B2,5 | B2,5 | - |
|  | D1100 | F25-F100 | - | B5-B10 | B3,5- B10 | B2,5-B7,5 | B2,5; B3,5 | B2,5; B3,5 | - |
|  | D1200 | F35-F100 | - | B7,5; B10 | B5-B10 | B2,5-B10 | B2,5-B5 | B2,5-B5 | - |
|  | D1300 | F35-F100 | - | B10 | B5-B10 | B3,5-B10 | B2,5-B7,5 | B3,5-B7,5 | - |
|  | D1400 | F35-F100 | - | - | B5-B10 | B5-B10 | B3,5-B10 | B5-B10 | - |
|  | D1500 | F35-F100 | - | - | - | B7,5; B10 | B5-B10 | B7,5; B10 | - |
|  | D1600 | F75; F100 | - | - | - | B10 | B7,5; B10 | B10 | - |
| Конструк- ционный | D1100 | F100 | - | B12,5 | B12,5 | - | - | - | - |
|  | D1200 | F100 | - | B12,5 | B12,5; B15 | - | - | - | - |
|  | D1300 | F100; F150 | - | B12,5; B15 | B12,5- B22,5 | B12,5 | - | - | - |
|  | D1400 | F100; F150 | - | B12,5; B15 | B12,5-B25 | B12,5 | B12,5 | - | - |
|  | D1500 | F100; F300 | - | B15 | B12,5-B30 | B12,5; B15 | B12,5; B15 | B12,5 | B12,5; B15 |
|  | D1600 | F100; F400 | - | B15 | B15-B35 | B12,5-B20 | B12,5-B20 | B12,5-B20 | B12,5-B20 |
|  | D1700 | F150; F500 | - | - | B15-B40 | B12,5-B22,5 | B12,5-B25 | B12,5-B22,5 | B12,5- B22,5 |
|  | D1800 | F150; F500 | - | - | B20; B40 | B15-B25 | B20-B30 | B15-B25 | B20-B35 |
|  | D1900 | F200; F500 | - | - | B35; B40 | B20-B30 | B22,5-B40 | B20-B30 | B25-B40 |
|  | D2000 | F200; F500 | - | - | - | B25; B30 | B40 | B25; B30 | B35; B40 |

4.3 Требования к бетонным смесям

4.3.1 Бетонные смеси для приготовления легких бетонов должны соответствовать требованиям #M12293 0 1200001709 3271140448 500377374 247265662 3373414741 3918392535 2960271974 3530225994 3384719139ГОСТ 7473#S.

4.3.2 Объем межзерновых пустот в уплотненной бетонной смеси для бетона плотной и поризованной структур не должен превышать 3%.

Допускается в обоснованном случае, предусмотренном нормативным и проектным документами на изделие и конструкцию конкретного вида, применять для приготовления конструкционно-теплоизоляционного бетона плотной структуры бетонную смесь с объемом межзерновых пустот не более 6%.

При приготовлении теплоизоляционного бетона крупнопористой структуры объем межзерновых пустот в бетонной смеси не нормируют.

4.3.3 Объем вовлеченного в смесь воздуха, образующегося при использовании добавок, изменяющих поровую структуру бетона, не должен превышать, %:

12 - для бетона на мелком заполнителе;

25 - для бетона без мелкого заполнителя.

4.4 Требования к материалам

4.4.1 В качестве вяжущих материалов следует применять портландцемент, шлакопортландцемент и их разновидности, соответствующие #M12293 1 871001094 3271140448 164122765 4294961312 4293091740 282702262 247265662 4292033672 557313239ГОСТ 10178#S, а также сульфатостойкие цементы по #M12293 2 1200000333 3271140448 1519056134 247265662 4292033672 3918392535 2960271974 2595418479 166317385ГОСТ 22266#S и цементы по нормативным документам в соответствии с областью их применения для конструкций конкретных видов.

4.4.2 Крупные и мелкие пористые заполнители должны соответствовать требованиям:

#M12293 3 901700274 3271140448 1930658554 4294961312 4293091740 2693571757 247265662 4292033677 557313239ГОСТ 9757#S - керамзитовые гравий, щебень и песок дробленый и обжиговый, шунгизитовые гравий и песок, аглопоритовые гравий, щебень и песок, пористые щебень и песок из металлургического шлака (шлаковая пемза);

#M12293 4 901700493 3271140448 2991373858 247265662 4292033672 557313239 2960271974 3594606034 4293087986ГОСТ 3476#S - шлаки доменные и электротермофосфорные гранулированные;

#M12293 5 901700278 3271140448 3715391475 247265662 4292033675 557313239 2960271974 3594606034 4293087986ГОСТ 10832#S - вспученные перлитовые щебень и песок;

#M12293 6 901700541 3271140448 1707950707 247265662 4292033675 557313239 2960271974 3594606034 4293087986ГОСТ 12865#S - вспученный вермикулит;

#M12293 7 1200000457 3271140448 1426178076 247265662 4292033677 557313239 2960271974 3594606034 4293087986ГОСТ 22263#S - щебень и песок из пористых горных пород;

#M12293 8 9052239 3271140448 3463350067 247265662 4292033677 557313239 2960271974 3594606034 4293087986ГОСТ 25592#S - смесь золошлаковая тепловых электростанций;

#M12293 9 5200298 3271140448 290536669 247265662 4292033677 557313239 2960271974 3594606034 4293087986ГОСТ 26644#S - щебень и песок шлаковые тепловых электростанций.

Допускается применение пористых заполнителей других видов, на которые имеются нормативные документы.

4.4.3 Применяют крупный пористый заполнитель фракций с зернами размером от 5 до 10, св. 10 до 20 и св. 20 до 40 мм.

Допускается применение крупного заполнителя в виде смеси двух фракций размером зерен 5-20 мм.

Наибольший размер зерен крупного заполнителя не должен превышать 3/4 расстояния в свету между арматурными стержнями и 1/3 толщины изделий.

4.4.4 Фракции пористых заполнителей и их соотношение выбирают при подборе состава бетона с учетом требований настоящего стандарта к крупному заполнителю по насыпной плотности и прочности на сжатие. При этом использование гравиеподобных заполнителю фракции 20-40 мм для конструкционных и конструкционно-теплоизоляционных бетонов, а также для всех видов бетонных смесей при монолитом строительстве не допускается.

4.4.5 Марка крупного пористого заполнителя по насыпной плотности для теплоизоляционного бетона не должна превышать 400, для конструкционного бетона - 1200.

4.4.6 Крупные пористые заполнители по насыпной плотности выбирают в зависимости от их назначения, структуры бетона, требований к прочности и средней плотности бетона, вида и свойств применяемого мелкого заполнителя, формы крупного заполнителя (гравий, щебень) с учетом требований приложений В, Г и Д.

4.4.7 Удельная эффективная активность естественных радионуклидов  сырьевых материалов, применяемых для приготовления легких бетонов, не должна превышать предельных значений в зависимости от области применения бетонов, принимаемой по #M12293 10 871001235 3271140448 2287733590 247265662 4292033679 3918392535 2960271974 48240061 4294967268ГОСТ 30108#S (приложение А).

4.4.8 Марка крупного пористого заполнителя по прочности в зависимости от прочности легкого бетона должна соответствовать требованиям таблицы 2.

Таблица 2

| #G0 Класс бетона по прочности на сжатие | Минимальная марка заполнителя по прочности |
| --- | --- |
| В2,5 | П15 |
| В3,5 | П25 |
| В5 | П35 |
| В7,5 | П50 |
| В10 | П75 |
| В12,5 | П100 |
| В15 | П125 |
| В20 | П150 |
| В22,5 | П200 |
| В25 | П250 |
| В27,5 | П300 |
| В30 | П300 |
| В35 | П350 |
| В40 | П400 |
| Примечание - Допускается применение пористого заполнителя с меньшей маркой по прочности при условии обеспечения установленных проектной документацией требований к бетону конструкций |

4.4.9 В качестве мелкого заполнителя при приготовлении легких бетонов используют:

для теплоизоляционного бетона - пористые пески;

для конструкционно-теплоизоляционного бетона - пористые пески, золы-уноса ТЭС, золошлаковые смеси;

для конструкционного бетона - пористые, природные пески или их смеси.

Примечание - При соответствующем технико-экономическом обосновании допускается применение в конструкционно-теплоизоляционном бетоне природного песка.

4.4.10 Зерновой состав пористых песков должен соответствовать требованиям #M12293 0 901700274 3271140448 1930658554 4294961312 4293091740 2693571757 247265662 4292033677 557313239ГОСТ 9757#S.

4.4.11 Марка пористого песка по насыпной плотности в зависимости от назначения легкого бетона должна соответствовать требованиям таблицы 3.

Таблица 3

| #G0 Назначение бетона | Марка песка по насыпной плотности, кг/м, не более |
| --- | --- |
|  | минимальная | максимальная |
| Теплоизоляционный | Не нормируется | 400 |
| Конструкционно-теплоизоляционный | 100 | 1000 |

4.4.12 Природный песок для легких бетонов должен соответствовать требованиям #M12293 0 901700280 3271140448 236756085 247265662 4292033677 3918392535 2960271974 1052220950 4291804369ГОСТ 8736#S.

4.4.13 Для регулирования и улучшения свойств и структуры бетонной смеси и бетона следует применять химические добавки, соответствующие требованиям #M12293 1 1200000046 3271140448 3098952043 247265662 4292033670 3134687759 2960271974 3594606034 4293087986ГОСТ 24211#S, а также минеральные дисперсные микронаполнители, удовлетворяющие требованиям нормативной документации на них.

4.4.14 Вода для приготовления бетона должна соответствовать требованиям #M12293 2 871001072 3271140448 3916952871 247265662 4292033670 557313239 2960271974 3594606034 4293087986ГОСТ 23732#S.

4.4.15 Состав бетона подбирают по #M12293 3 871001088 3271140448 2871892334 247265662 4292033673 557313239 2960271974 3594606034 4293087986ГОСТ 27006#S.

5 Правила приемки

5.1 Качество бетона для сборных бетонных и железобетонных конструкции и изделий определяют при их приемке по #M12293 0 871001193 3271140448 3659164059 2391078049 247265662 4292034307 557313239 2960271974 3594606034ГОСТ 13015.1#S.

5.2 Качество бетона для монолитных конструкций принимают по прочности, средней плотности, а в необходимом случае - по морозостойкости, теплопроводности и другим нормируемым показателям, установленным документацией на производство работ.

5.3 Бетон для сборных конструкций по показателям морозостойкости, водонепроницаемости, теплопроводности контролируют перед началом массового изготовления, при подборе нового номинального состава бетона, а также при изменении технологии изготовления и качества материалов, но не реже одного раза в 6 мес.

5.4 Радиационно-гигиеническую оценку материалов, применяемых для приготовления легких бетонов, осуществляют по сертификату радиационного качества один раз в год, а также при каждой смене поставщика.

В случае отсутствия данных о содержании естественных радионуклидов изготовитель один раз в год, а также при каждой смене поставщика, определяет удельную эффективную активность естественных радионуклидов .

5.5 Бетонные смеси принимают по #M12293 1 1200001709 3271140448 500377374 247265662 3373414741 3918392535 2960271974 3530225994 3384719139ГОСТ 7473#S.

6 Методы контроля

6.1 Материалы для приготовления легких бетонов испытывают в соответствии с требованиями стандартов и нормативных документов на эти материалы.

6.2 Удельную эффективную активность  естественных радионуклидов в материалах для приготовления легких бетонов определяют по #M12293 0 871001235 3271140448 2287733590 247265662 4292033679 3918392535 2960271974 48240061 4294967268ГОСТ 30108#S.

6.3 Технические характеристики бетонных смесей определяют:

- удобоукладываемость, среднюю плотность, показатели пористости (объем вовлеченного в смесь воздуха) и расслаиваемость - по #M12293 1 1200010596 3271140448 2248544916 247265662 4292033679 3918392535 2960271974 3530225994 3384719139ГОСТ 10181#S.

6.4 Характеристики бетона определяют:

- прочность на сжатие - по #M12293 2 871001087 3271140448 1047686546 4294961312 4293091740 978331595 247265662 4292033679 557313239ГОСТ 10180#S или #M12293 3 1200000209 3271140448 3635336066 4294961312 4293091740 978331595 247265662 4292033679 557313239ГОСТ 28570#S;

- среднюю плотность - по #M12293 4 901703627 3271140448 3628895710 2391077742 247265662 4292033679 557313239 2960271974 3594606034ГОСТ 12730.1#S или #M12293 5 901710687 3271140448 966375511 247265662 4292033679 557313239 2960271974 3594606034 4293087986ГОСТ 17623#S;

- влажность - по #M12293 6 901704029 3271140448 3628895710 2422036886 247265662 4292033679 557313239 2960271974 3594606034ГОСТ 12730.2#S или #M12293 7 901710697 3271140448 3039294636 247265662 4294967266 24263 557313239 2960271974 3594606034ГОСТ 21718#S;

- показатели пористости - по #M12293 8 901707640 3271140448 3628895710 2483955174 247265662 4292033679 557313239 2960271974 3594606034ГОСТ 12730.4#S;

- водонепроницаемость - по #M12293 9 901707639 3271140448 3628895710 2514914628 247265662 4292033679 557313239 2960271974 3594606034ГОСТ 12730.5#S;

- морозостойкость - по #M12293 10 871001054 3271140448 3566288192 2360119223 3918392535 2960271974 371786249 3537810655 2155271199ГОСТ 10060.0#S-#M12293 11 871001057 3271140448 3566288192 2452996655 3918392535 2960271974 371786249 1335018461 1953576964ГОСТ 10060.3#S;

- теплопроводность - по #M12293 12 1200005006 3271140448 1394230043 247265662 4292033679 3918392535 2960271974 48240061 4294967268ГОСТ 7076#S.

Контроль и оценку прочности бетона осуществляют по #M12293 13 901710695 3271140448 241251494 247265662 4292033679 557313239 2960271974 3594606034 4293087986ГОСТ 18105#S, средней плотности - по #M12293 14 1200000213 3271140448 2840933190 247265662 4292033679 557313239 2960271974 3594606034 4293087986ГОСТ 27005#S

6.5 Показатели качества пористых неорганических крупных и мелких (искусственных и/или природных) заполнителей для бетона определяют по #M12293 15 1200001028 3271140448 1961617390 4294961312 4293091740 5276744 1373692367 3777048187 4292207558ГОСТ 9758#S, а мелкого плотного неорганического заполнителя - по #M12293 16 1200003348 3271140448 205796632 4294961312 4293091740 2693571757 4294961312 4293091740 5276744ГОСТ 8735#S.

6.6 Показатели качества добавок проверяют по #M12293 17 1200000046 3271140448 3098952043 247265662 4292033670 3134687759 2960271974 3594606034 4293087986ГОСТ 24211#S, воды для приготовления бетонной смеси - по #M12293 18 871001072 3271140448 3916952871 247265662 4292033670 557313239 2960271974 3594606034 4293087986ГОСТ 23732#S.

6.7 Эффективность действия добавок на свойства бетона определяют по #M12293 19 1200000434 3271140448 4152918960 247265662 4292033679 3918392535 2960271974 2206502568 4291804369ГОСТ 30459#S.

6.8 Ускоренное определение прочности бетона на сжатие для регулирования его состава в процессе производства осуществляют по #M12293 20 1200000047 3271140448 1613690461 247265662 4292033679 557313239 2960271974 3594606034 4293087986ГОСТ 22783#S.

6.9 Морозостойкость бетона при подборе и корректировке его состава в лаборатории допускается определять по #M12293 21 871001058 3271140448 3566288192 2483955799 3918392535 2960271974 371786249 108721757 1953576964ГОСТ 10060.4#S.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(рекомендуемое)

Область применения легкого бетона на основе различных

видов пористых заполнителей

Таблица А.1

| #G0Вид бетона | Назначение бетона |
| --- | --- |
|  | теплоизоля- ционный | конструкционно- теплоизоляционный | конструкционный |
| Керамзмтобетон | + | + | + |
| Щунгизитобетон | + | + | ± |
| Аглопористобетон | - | ± | + |
| Шлакопемзобетон | ± | + | + |
| Перлитобетон | + | + | ± |
| Бетон на щебне из пористых горных пород | ± | + | + |
| Термолитобетон | - | ± | + |
| Вермикулитобетон | + | - | - |
| Шлакобетон | - | + | + |
| Примечание - Знак "+" означает, что данный бетон рекомендуется. "±" - допускается, "-" - не рекомендуется для применения |

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(справочное)

Соотношение между классом и маркой бетона

по прочности на сжатие

Таблица Б.1

| #G0Класс бетона по прочности на сжатие | Средняя прочность бетона данного класса, , кг/см | Ближайшая марка бетона по прочности на сжатие | Отклонение ближайшей марки бетона от средней прочности бетона этого класса, %, |
| --- | --- | --- | --- |
| В0,35 | 5,06 | М5 | -1,2 |
| В0,5 | 7,23 | М5 | -30,8 |
| В0,75 | 10,85 | М10 | -7,8 |
| В1 | 14,47 | М15 | +3,7 |
| В1,5 | 21,70 | М25 | +15,2 |
| В2 | 28,94 | М25 | -13,6 |
| В2,5 | 32,74 | М35 | +6,9 |
| В3,5 | 45,84 | М50 | +9,1 |
| В5 | 65,48 | М75 | +14,5 |
| В7,5 | 98,23 | М100 | +1,8 |
| В10 | 130,97 | М150 | +14,5 |
| В12,5 | 163,71 | М150 | -8,4 |
| В15 | 196,45 | М200 | +1,8 |
| В20 | 261,94 | М250 | -4,6 |
| В22,5 | 294,68 | М300 | +1,8 |
| В25 | 327,42 | М350 | +6,9 |
| В27,5 | 360,16 | М350 | -2,8 |
| В30 | 392,90 | М400 | +1,8 |
| В35 | 458,39 | М450 | -1,8 |
| В40 | 523,87 | М500 | -4,6 |
| Примечание - Среднюю прочность бетона каждого класса определяют при нормативном коэффициенте вариации, равном = 13,5% для конструкционно-теплоизоляционного и конструкционного бетонов и = 18% - для теплоизоляционного бетона, по формуле где - значение класса бетона, МПа, 0,0980665 - переходный коэффициент от МПа к кгс/см |

ПРИЛОЖЕНИЕ В

(справочное)

Насыпная плотность крупных гравиеподобных

заполнителей для конструкционно-теплоизоляционных

бетонов классов В2,5-В10

Таблицa B.1

| #G0Класс бетона по прочности на сжатие | Марка бетона по средней плотности | Максимальная марка крупного заполнителя по насыпной плотности (в зависимости от вида песка) |
| --- | --- | --- |
|  |  | песок дробленый из гравия или золы ТЭС | песок из щебня пористых пород и шлаков | песок вспученный перлитовый марок 200, 250 | без песка | песок природный |
|  | D600 | - | - | 350 | 300 | - |
| В2,5 | D700 | 300 | - | 400 | 400 | - |
|  | D800 | 400 | 350 | 450 | 500 | 300 |
|  | D900 | 500 | 450 | 500 | 600 | 350 |
|  | D700 | - | - | 400 | 350 | - |
|  | D800 | 350 | - | 500 | 450 | - |
| В3,5 | D900 | 500 | 350 | 600 | 500 | 300 |
|  | D1000 | 600 | 500 | - | 600 | 500 |
|  | D1100 | - | 600 | - | - | 600 |
|  | D800 | 300 | - | 400 | 350 | - |
|  | D900 | 450 | 300 | 500 | 500 | - |
| В5 | D1000 | 500 | 500 | 600 | 600 | 450 |
|  | D1100 | 600 | 600 | - | - | 500 |
|  | D1200 | - | - | - | - | 600 |
|  | D900 | 400 | - | 450 | 400 | - |
|  | D1000 | 500 | 350 | 500 | 500 | - |
| В7,5 | D1100 | 600 | 500 | 600 | 600 | 450 |
|  | D1200 | - | 600 | - | - | 500 |
|  | D1300 | - | - | - | - | 600 |
|  | D1000 | 400 | - | 450 | - | - |
|  | D1100 | 500 | 450 | 500 | - | 400 |
| В10 | D1200 | 600 | 500 | 600 | - | 450 |
|  | D1300 | - | 600 | - | - | 500 |
|  | D1400 | - | - | - | - | 600 |
| Примечание - Данная таблица относится к бетонам, кроме поризованного, приготовленным с воздухововлекающими добавками. При изготовлении бетонных смесей без воздухововлекающих добавок значения насыпной плотности крупного пористого заполнителя уменьшают: для бетонов на песке того же вида и золе ТЭС - на 100-50 кг/м; для бетонов на вспученном перлитовом песке - на 50-100 кг/м |

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

(справочное)

Насыпная плотность крупных пористых щебневидных

заполнителей для конструкционно-теплоизоляционных

бетонов классов В2,5-В10

Таблица Г.1

| #G0Класс бетона по прочности на сжатие | Марка бетона по средней плотности | Максимальная марка крупного заполнителя по насыпной плотности (в зависимости от вида песка) |
| --- | --- | --- |
|  |  | песок дробленый из гравия (кроме перлитового) | песок перлитовый вспученный марок по насыпной плотности 100 и 250 | песок из щебня пористых пород и шлаков или золы ТЭС |
|  | D700 | - | 400 | 300 |
|  | D800 | 300 | 500 | 400 |
| D2,5 | D900 | 400 | 600 | 500 |
|  | D1000 | 500 | 700 | 600 |
|  | D1100 | 600 | 800 | 700 |
|  | D1200 | 700 | 900 | 800 |
|  | D700 | - | 300 | - |
|  | D800 | - | 400 | 300 |
|  | D900 | 300 | 500 | 400 |
| В3,5 | D1000 | 400 | 600 | 500 |
|  | D1100 | 500 | 700 | 600 |
|  | D1200 | 600 | 800 | 700 |
|  | D1300 | 700 | 900 | 800 |
|  | D1400 | 800 | - | 900 |
|  | D800 | - | 300 | - |
|  | D900 | - | 400 | 300 |
|  | D1000 | 300 | 500 | 400 |
| В5 | D1100 | 400 | 600 | 500 |
|  | D1200 | 500 | 700 | 600 |
|  | D1300 | 600 | 800 | 700 |
|  | D1400 | 700 | 900 | 800 |
|  | D1500 | 800 | - | 900 |
|  | D900 | - | 300 | - |
|  | D1000 | - | 400 | 300 |
|  | D1100 | 300 | 500 | 400 |
|  | D1200 | 400 | 600 | 500 |
| В7,5 | D1300 | 500 | 700 | 600 |
|  | D1400 | 600 | 800 | 700 |
|  | D1500 | 700 | 900 | 800 |
|  | D1600 | 800 | - | 900 |
|  | D1000 | - | 350 | - |
|  | D1100 | - | 400 | 350 |
|  | D1200 | 350 | 450 | 400 |
| В10 | D1300 | 400 | 500 | 450 |
|  | D1400 | 500 | 600 | 600 |
|  | D1500 | 600 | - | 700 |
|  | D1600 | 700 | - | 800 |
| Примечание - Данная таблица относится к бетонам, приготовленным с воздухововлекающими добавками. При изготовлении бетонных смесей без воздухововлекающих добавок значения насыпной плотности крупного пористого заполнителя уменьшают: для бетонов на песке того же вида и золе ТЭС - на 100-50 кг/м; для бетонов на вспученном перлитовом песке - на 50-100 кг/м |

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

(справочное)

Насыпная плотность крупных пористых заполнителей

для конструкционных бетонов классов В12,5-В40

Таблица Д.1

| #G0Класс бетона по прочности на сжатие | Марка бетона по средней плотности | Максимальная марка крупного заполнителя по насыпной плотности (в зависимости от вида песка) |
| --- | --- | --- |
|  |  | гравий | щебень |
|  |  | песок природный | песок пористый | песок природный | песок пористый |
|  | D1200 | - | 500 | - | - |
|  | D1300 | - | 600 | - | 400 |
|  | D1400 | 500 | 700 | - | 500 |
| В12,5-В20 | D1500 | 600 | 800 | 400 | 600 |
|  | D1600 | 700 | - | 500 | 700 |
|  | D1700 | 800 | - | 600 | 800 |
|  | D1800 | 900 | - | 700 | 900 |
|  | D1400 | - | 600 | - | - |
|  | D1500 | - | 700 | - | - |
|  | D1600 | 600 | 800 | - | - |
| В22,5-В40 | D1700 | 700 | - | - | 700 |
|  | D1800 | 800 | - | 600 | 800 |
|  | D1900 | 900 | - | 700 | 900 |
|  | D2000 | - | - | 800 | 1000 |

Текст документа сверен по:

официальное издание

М.: Госстрой России, ГУП ЦПП, 2001