#G0

ГОСТ 6665-91

Группа Ж18

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

КАМНИ БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БОРТОВЫЕ

Технические условия

Concrete and reinforced concrete curbs.

Specifications

ОКП 57 4612; 58 4621

Дата введения 1992-01-01

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН Мосстройкомитетом и Главмосархитектурой при Мосгорисполкоме

Министерством жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

РАЗРАБОТЧИКИ

В.Г.Майдель (руководитель темы), канд. техн. наук; Э.М.Гольдин, канд. техн. наук; Л.В.Городецкий, канд. техн. наук; Г.М.Хуторцов, канд. техн. наук; Г.И.Коротких; Н.К.Козеева; Л.П.Щепин; Р.М.Колтовская; И.Н.Нагорняк

2. ВНЕСЕН Мосстройкомитетом при Мосгорисполкоме

3. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного строительного комитета СССР от 03.04.91 N 13

4. ВЗАМЕН ГОСТ 6665-82

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| #G0Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта, приложения |
| --- | --- |
| #M12291 1200006553ГОСТ 450-77#S | 1.3.15 |
| #M12291 1200004019ГОСТ 3282-74#S | 4.1 |
| #M12291 901704812 ГОСТ 3344-83#S | 1.3.10 |
| #M12291 1200006357ГОСТ 3560-73#S | 4.1 |
| #M12291 1200001876ГОСТ 5781-82#S | 1.3.18; 1.3.19; приложения 2, 3 |
| #M12291 1200004104ГОСТ 6727-80#S | 1.3.18; 4.1; приложение 2 |
| #M12293 0 1200001709 500377374 247265662 3373414741 3918392535 2960271974 3530225994 3384719139 2720362041ГОСТ 7473-85#S | 1.3.7 |
| #M12293 0 1200000314 1441418669 247265662 4292033677 3918392535 2960271974 3628676638 4294967268 1119033925ГОСТ 8267-82#S | 1.3.10 |
| #M12293 0 901700280 236756085 247265662 4292033677 3918392535 2960271974 1052220950 4291804369 2685059067ГОСТ 8736-85#S | 1.3.10 |
| #M12293 0 901704678 2219378558 247265662 4292034307 3918392535 2960271974 111629575 1005133515 3923442179ГОСТ 8829-85#S | 2.10; 3.1 |
| #M12291 9054714ГОСТ 9238-83#S | 4.1 |
| ГОСТ 10060-87 | 3.3 |
| #M12291 871001094ГОСТ 10178-85#S | 1.3.9 |
| #M12291 871001087ГОСТ 10180-90#S | 2.4; 3.2 |
| #M12291 871001077ГОСТ 10181.0-81#S | 3.5; 3.6 |
| #M12291 871001078ГОСТ 10181.1-81#S | 3.5 |
| #M12291 871001080ГОСТ 10181.3-81#S | 3.6 |
| ГОСТ 10260-82 | 1.3.10 |
| #M12291 1200006602ГОСТ 10834-76#S | Приложение 4 |
| #M12293 0 1200004018 843558294 247265662 4291639602 3918392535 2960271974 3715486014 573153831 513275244ГОСТ 10884-81#S | 1.3.18 |
| #M12291 871001067 ГОСТ 10922-90#S | 1.3.21, 3.7 |
| #M12291 901706262 ГОСТ 12730.3-78#S | 3.4 |
| #M12291 871001191 ГОСТ 13015.0-83#S | 1.3.3, 1.3.26 |
| #M12291 871001193 ГОСТ 13015.1-81#S | 2.1, 2.3 |
| #M12291 871001194 ГОСТ 13015.2-81#S | 1.4 |
| #M12291 871001195 ГОСТ 13015.3-81#S | 2.10 |
| #M12291 871001196 ГОСТ 13015.4-84#S | 4.1 |
| #M12291 1200008685ГОСТ 13302-77#S | Приложение 4 |
| #M12293 0 1200001303 1302462275 247265662 4292034301 557313239 2960271974 3594606034 4293087986 1762183455ГОСТ 14098-85#S | 1.3.22 |
| #M12291 1200003320ГОСТ 15150-69#S | Вводная часть |
| #M12291 901710686 ГОСТ 17624-87#S | 3.2 |
| #M12291 901710685 ГОСТ 17625-83#S | 3.9 |
| #M12291 901710695 ГОСТ 18105-86#S | 1.3.3, 2.8 |
| #M12293 0 901710671 2156308432 247265662 4291740086 557313239 2960271974 3594606034 4293087986 3425371305ГОСТ 18343-74#S | 4.1 |
| #M12291 1200011299ГОСТ 20259-80#S | 4.1 |
| #M12291 1200000460 ГОСТ 22362-77#S | 3.8 |
| #M12291 901705982 ГОСТ 22690-88#S | 3.2 |
| #M12293 0 1200000043 2931687861 247265662 4292034307 3918392535 2960271974 1261054964 2447809315 2995190895ГОСТ 22904-78#S | 3.9 |
| #M12291 901705974 ГОСТ 23009-78#S | 1.2.6 |
| #M12291 901705973 ГОСТ 23279-85#S | 1.3.21 |
| #M12291 871001072 ГОСТ 23732-79#S | 1.3.16 |
| #M12291 1200000037 ГОСТ 23858-79#S | 3.7 |
| #M12293 0 1200000046 3098952043 247265662 4292033670 3134687759 2960271974 3594606034 4293087986 2927359368ГОСТ 24211-80#S | 1.3.14 |
| #M12291 9052239ГОСТ 25592-91#S | 1.3.11 |
| #M12291 1200000733ГОСТ 25818-91#S | 1.3.11 |
| #M12291 901708133ГОСТ 26134-84#S | 3.3 |
| #M12291 901708135ГОСТ 26433.0-85#S | 3.10 |
| #M12293 0 1200001318 588705829 2391078057 247265662 4292033358 557313239 2960271974 3594606034 4293087986ГОСТ 26433.1-89#S | 3.10 |
| #M12293 0 9052221 3423308507 247265662 4292033673 557313239 2960271974 3594606034 4293087986 371786249ГОСТ 26633-85#S | Вводная часть, 1.3.10, 1.3.11, 1.3.14, |
| #M12291 871001088ГОСТ 27006-86#S | 1.3.6 |
| #M12291 1200000209ГОСТ 28570-90#S | 2.4 |
| ОСТ 13-287-85 | Приложение 4 |
| ОСТ 18-126-73 | Приложение 4 |
| ТУ 6-02-696-76 | " |
| ТУ 6-03-7-04-74 | 1.3.15 |
| ТУ 6-36-0204229-625-90 | Приложение 4 |
| ТУ 13-0281036-05-89 | " |
| ТУ 81-05-75-74 | " |
| ТУ 400-1-225 | 4.4 |
| #M12291 9053801СНиП 2.01.01-82#S | 1.3.3 |

Настоящий стандарт распространяется на бетонные и железобетонные бортовые камни (далее - камни), изготовляемые из мелкозернистого (песчаного) и тяжелого бетонов по #M12291 9052221ГОСТ 26633#S в климатическом исполнении УХЛ по #M12291 1200003320ГОСТ 15150#S, предназначенные для отделения проезжей части улиц и дорог от тротуаров, газонов, площадок и т.п.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Камни следует изготовлять в соответствии с требованиями настоящего стандарта и технологической документации, утвержденной в установленном порядке.

1.2. Основные параметры и размеры

1.2.1. Камни делят на типы:

БР - прямые рядовые;

БУ - прямые с уширением;

БУП - прямые с прерывистым уширением;

БЛ - прямые с лотком;

БВ - въездные;

БК - криволинейные.

1.2.2. Марки, форма и класс бетона по прочности на сжатие камней должны соответствовать указанным в табл.1, а размеры и показатели материалоемкости камней - приложению 1.

Марки и форма камней

Таблица 1

| #G0 Марки | Форма | Класс бетона по прочности на сжатие | Справочная масса, т | Назначение камней |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| БР100.30.15 |  |  | 0,10 | Для отделения проезжей части внутриквартальных проездов от тротуаров и газонов |
| БР300.30.15 |  |  | 0,32 |  |
| БР600.30.15-A-IV |  |  | 0,64 |  |
| БР100.30.18 |  |  | 0,12 | Для отделения проезжей части улиц и дорог от тротуаров, газонов, площадок - остановок общественного транспорта и обособленного полотна трамвайных путей |
| БР300.30.18 |  |  | 0,38 |  |
| БР600.30.18-A-IV |  |  | 0,77 |  |
| БР300.45.18 |  | В30 | 0,58 | Для отделения проезжей части дорог от тротуаров на съездах, с насыпью высотой менее 2 м и разделительных полос |
| БР600.45.18-A-IV (А-V) |  |  | 1,17 |  |
| БР300.60.20 |  | #G1 | #G00,88 #G1 | #G0Для отделения проезжей части дорог от тротуаров в тоннелях, рамповых частях тоннелей и на съездах с насыпью высотой более 2 м |
| БР600.60.20-A-IV (А-V) |  |  | 0,76 |  |
| БР100.20.8 |  | В22,5 | 0,04 | Для отделения пешеходных дорожек и тротуаров от газонов |
| БУ300.30.29 |  | В30 | 0,40 | Для отделения проезжей части внутриквартальных проездов от тротуаров и газонов |
| БУП300.30.29 |  |  | 0,34 |  |
| БУ300.30.32 |  |  | 0,47 | Для отделения проезжей части улиц, дорог от тротуаров и газонов |
| БУП300.30.32 |  |  | 0,41 |  |
| БУП600.30.32-А-IV |  | #G1 | #G00,79 |  |
| БЛ300.32.68 |  |  | 1,05 | Для отделения проезжей части улиц, дорог от тротуаров и газонов и устройства полос безопасности |
| БЛ300.32.93 |  |  | 1,37 |  |
| БЛ300.32.118 |  | #G1 | #G01,69 |  |
| БВ100.30.15 |  | #G1 | #G00,10 | Для отделения проезжей части внутриквартальных проездов при устройстве въездов на тротуары в сочетании с камнями марок БР100.30.15 и БР300.30.15 |
| БВ100.30.18 |  |  | 0,12 | Для отделения проезжей части улиц и дорог при устройстве въездов на тротуары в сочетании с камнями марок БР100.300.18 и БР300.30.18 |
| БК100.30.18.5 БК100.30.18.8 БК100.30.18.12 БК100.30.18.15 |  | В30 | 0,12 | Для отделения проезжей части внутриквартальных проездов от тротуаров и газонов на закруглениях в сочетании с камнями марок БР100.30.15 и БР300.20.15 |
| БК100.30.21.5 БК100.30.21.8 БК100.30.21.12 |  |  | 0,14 | Для отделения проезжей части улиц и дорог от тротуаров и газонов на закруглениях в сочетании с камнями марок БР100.30.18 и БР300.30.18 |
| Камень-аппарель |  |  | По проекту | Для сопряжения покрытий велосипедных дорожек и тротуаров с интенсивным движением детских и инвалидных колясок и др. с покрытием проезжих частей улиц и дорог на пересечениях |

Примечание. Длину аппарели () при тротуарных покрытиях из сборных плит принимают кратной размеру плит, а другие размеры - в зависимости от марки камня.

Допускается по согласованию с институтом "Мосинжпроект" Главмосархитектуры Мосгорисполкома и потреблителем другие формы и размеры камней, а также изменения армирования камней без увеличения расхода арматурной стали.

1.2.3. Верхние, нижние и вертикальные грани камней должны быть взаимно перпендикулярны.

Допускается изготовление камней с технологическим уклоном нелицевых вертикальных граней до 5%, закруглением лицевых граней радиусом до 5 мм и нелицевых - до 15 мм или фасками шириной до 10 мм.

1.2.4. Армирование камней приведено в приложении 2, при технико-экономическом обосновании допускается вариант армирования, приведенный в приложении 3.

1.2.5. Камни длиной 1,0 м из мелкозернистого бетона следует изготовлять по технологии вибропрессования или другой технологии, обеспечивающей физико-механические характеристики по настоящему стандарту.

Камни длиной 3,0 и 6,0 м следует изготовлять из тяжелого бетона, армированными.

Примечание. Камни длиной 1,0 м из тяжелого бетона допускается изготавливать до 01.01.96.

1.2.6. Камни обозначают марками в соответствии с #M12293 0 901705974 3271140448 1067921838 247265662 4292033356 557313239 2960271974 3594606034 4293087986ГОСТ 23009#S.

Марка камня состоит из буквенно-цифровых групп, разделенных тире.

Первая группа содержит обозначение типа камня, длину, высоту и ширину камня в сантиметрах, радиус кривизны в метрах для криволинейных камней; вторая - класс напрягаемой арматуры.

Пример условного обозначения камня типа БР длиной 1000 мм, высотой 300 мм и шириной 180 мм:

БР100.30.18

То же, типа БК длиной 1000 мм, высотой 300 мм и шириной 180 мм с радиусом кривизны 8 м:

БК100.30.18.8

То же, типа БР длиной 6000 мм, высотой 300 мм и шириной 180 мм с ненапрягаемой арматурой класса А-IV:

БР600.30.18-АIV

1.3. Характеристики

1.3.1. Камни должны быть прочными и трещиностойкими.

Армированные камни при испытании на прочность и трещиностойкость нагружением должны выдерживать контрольные нагрузки, приведенные в табл.2.

Таблица 2

#G1

| #G0 Марка камня | Контрольная нагрузка, кН (тс) |
| --- | --- |
|  | по проверке прочности | по проверке трещиностойкости |
| БР300.30.15 | 13,75 (1,40) | 7,55 (0,77) |
| БР300.30.18 | 13,44 (1,37) | 7,35 (0,75) |
| БР300.45.18 | 5,96 (0,61) | 3,28 (0,33) |
| БР300.60.20 | 5,38 (0,55) | 2,96 (0,30) |
| БР600.30.15-А-IV | 5,43 (0,56) | 2,99 (0,31) |
| БР600.30.18-А-IV | 6,73 (0,69) | 3,70 (0,38) |
| БР600.45.18-А-IV | 9,37 (0,96) | 5,15 (0,53) |
| БР600.45.18-А-V | 8,55 (0,87) | 4,70 (0,48) |
| БР600.60.20-А-IV | 14,43 (1,47) | 7,93 (0,81) |
| БР600.60.20-А-V | 14,53 (1,48) | 7,99 (0,82) |
| БУ300.30.29 | 13,28 (1,36) | 7,30 (0,75) |
| БУ300.30.32 | 12,86 (1,31) | 7,07 (0,72) |
| БУП300.30.29 | 13,61 (1,39) | 7,49 (0,76) |
| БУП300.30.32 | 13,22 (1,35) | 7,27 (0,74) |
| БУП600.30.32-А-IV | 10,85 (1,11) | 5,97 (0,61) |

1.3.2. Бетон камней марки БР100.20.8 должен соответствовать классу бетона по прочности на сжатие не менее чем В22,5, а бетон остальных марок камней - не менее чем В30.

Класс бетона по прочности на растяжение при изгибе принимают не менее чем  3,2 для камней марки БР100.20.8 и не менее чем  4,0 - для остальных марок.

1.3.3. Значение нормируемой отпускной прочности мелкозернистого бетона должно составлять 90% от класса бетона по прочности на сжатие и класса бетона по прочности на растяжение при изгибе в любое время года.

Значение нормируемой отпускной прочности тяжелого бетона должно составлять 90% от класса бетона по прочности на сжатие и от класса бетона по прочности на растяжение при изгибе в холодный период года и 70% - в теплый период года.

Примечание. Периоды года принимают, начиная и кончая месяцами, характеризующимися среднемесячной температурой наружного воздуха в соответствии со #M12291 9053801СНиП 2.01.01#S и #M12293 0 871001191 3271140448 3659164059 2360118907 247265662 4292034301 557313239 2960271974 3594606034ГОСТ 13015.0#S.

Передачу усилий обжатия на бетон (отпуск натяжения арматуры) следует производить после достижения бетоном нормируемой передаточной прочности.

Фактическая прочность бетона должна соответствовать требуемой по #M12293 1 901710695 3271140448 241251494 247265662 4292033679 557313239 2960271974 3594606034 4293087986ГОСТ 18105#S в зависимости от нормируемой прочности и показателей фактической однородности прочности бетона.

1.3.4. Марку бетона по морозостойкости принимают по проекту строительства, но не ниже указанной в табл.3, в зависимости от расчетной температуры наружного воздуха наиболее холодной пятидневки района строительства и указывают в заказе на изготовление камней.

Таблица 3

| #G0Расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки района строительства, °С | Марка бетона по морозостойкости |
| --- | --- |
| Ниже -45 | F300 |
| От -15 до -45 включ. | F200 |
| " -5 до -15 включ. | F150 |
| " 0 до -5 включ. | F100 |

1.3.5. Водопоглощение бетона камней не должно превышать по массе, %:

6 - для камней из мелкозернистого бетона;

5       "            "           тяжелого                      "

1.3.6. Подбор состава бетона производят в соответствии с требованиями #M12293 0 871001088 3271140448 2871892334 247265662 4292033673 557313239 2960271974 3594606034 4293087986ГОСТ 27006#S и рекомендаций, пособий и методике научно-исследовательских институтов, утвержденных в установленном порядке.

Водоцементное отношение (В/Ц) должно быть не более 0,40.

1.3.7. Бетонные смеси приготавливают по #M12291 1200001709ГОСТ 7473#S с применением воздухововлекающих добавок.

Бетонные смеси для тяжелого бетона с маркой по удобоукладывемости П2 или П3 с подвижностью не более 12 см следует приготавливать с обязательным применением пластифицирующих добавок.

1.3.8. Объем вовлеченного воздуха в бетонных смесях с применением воздухововлекающих добавок должен быть от 4 до 5%.

1.3.9. Для приготовления бетонной смеси следует применять бездобавочный портландцемент, портландцемент с минеральными добавками до 5% или портландцемент для бетонов дорожных и аэродромных покрытий марки не ниже 400, содержащий в цементном клинкере не более 5% MgO (оксида магния) и не более 8% СА (трехкальциевого алюмината), соответствующие #M12293 1 871001094 3271140448 164122765 4294961312 4293091740 282702262 247265662 4292033672 557313239ГОСТ 10178#S.

1.3.10. В качестве заполнителей для бетона следует применять:

природные обогащенные и фракционированные, а также дробленные обогащенные пески по #M12291 901700280ГОСТ 8736#S, удовлетворяющие требованиям #M12291 9052221ГОСТ 26633#S;

щебень из естественного камня, гравия и доменного шлака по #M12291 1200000314ГОСТ 8267#S, ГОСТ 10260, #M12293 2 901704812 3271140448 809731643 247265662 4292033678 557313239 2960271974 3594606034 4293087986ГОСТ 3344#S, удовлетворяющие требованиям #M12291 9052221ГОСТ 26633#S.

Для оптимального состава мелкозернистого бетона применяют пески с модулем крупности не менее 2,2, а для тяжелого бетона - не менее 2,0. Наибольший размер зерен крупного заполнителя - 20 мм.

1.3.11. С целью экономии цемента для бетонов следует применять и другие материалы - золы-унос, шлаки и золошлаковые смеси ТЭС по ГОСТ 25592 и ГОСТ 25818, удовлетворяющие требованиям ГОСТ 26633.

1.3.12. Марка щебня по прочности на сжатие должна быть не ниже 1000.

1.3.13. Марка щебня по морозостойкости должна быть не ниже F200 и обеспечивать получение бетона проектной марки по морозостойкости.

1.3.14. Добавки, применяемые для изготовления бетонной смеси, должны отвечать требованиям #M12291 1200000046ГОСТ 24211#S, #M12291 9052221ГОСТ 26633#S и обеспечивать получение бетона, удовлетворяющего требованиям по морозостойкости.

Виды и объем (массу) вводимых добавок определяют опытным путем в зависимости от вида и качества материалов, используемых для приготовления бетонной смеси, режимов пропаривания (твердения) бетона.

Рекомендуемые виды и объем (массу) добавок, применяемых для приготовления бетонных смесей, приведены в приложении 4.

1.3.15. В качестве ускорителя твердения для бетонных смесей неармированных камней из мелкозернистого бетона следует применять кальций хлористый по #M12291 1200006553ГОСТ 450#S или нитрит-нитрат-хлорид кальция по ТУ 6-03-7-04 в объеме до 3% от массы цемента.

1.3.16. Вода для приготовления бетона - по #M12293 0 871001072 3271140448 3916952871 247265662 4292033670 557313239 2960271974 3594606034 4293087986ГОСТ 23732#S.

1.3.17. При тепловлажностной обработке бетона следует соблюдать мягкие режимы твердения (температура не выше 70 °С) с предельной скоростью подъема и снижения температуры обработки не более 25 °С/ч.

1.3.18. Для армирования камней следует применять арматурную сталь:

в качестве ненапрягаемой арматуры - стержневую горячекатаную периодического профиля сталь классов А-IV и А-V по #M12291 1200001876ГОСТ 5781#S;

в качестве ненапрягаемой арматуры допускается применять стержневую термомеханически и термически упрочненную периодического профиля сталь классов Ат-IV и Ат-V по #M12291 1200004018ГОСТ 10884#S;

в качестве ненапрягаемой арматуры - стержневую горячекатаную сталь классов А-III и А-I по #M12291 1200001876ГОСТ 5781#S и арматурную обыкновенную проволоку периодического профиля класса Вр-I по #M12291 1200004104ГОСТ 6727#S;

для монтажных петель следует применять стержневую горячекатаную гладкую арматуру из стали класса А-I марок ВСт3сп2 и ВСт3пс2 диаметром 6-12 мм по #M12291 1200001876ГОСТ 5781#S.

1.3.19. При расчетной зимней температуре ниже минус 40 °С для монтажных петель запрещается применение стали марки ВСт3пс2 по #M12291 1200001876ГОСТ 5781#S.

1.3.20. Значения напряжений в напрягаемой арматуре, контролируемое по окончании натяжения на упоры, должны быть:

695,8 МПа (7100 кгс/см) -для арматуры класса А-V;

499,8 МПа (5100 кгс/см) -   "            "               "       А-IV.

Отклонения значений напряжений не должны превышать при натяжении арматуры:

±88,2 МПа (±900 кгс/см) - электротермическим способом;

-5, +10%  - механическим способом.

1.3.21. Сварные арматурные изделия должны соответствовать #M12293 0 871001067 3271140448 1310169218 247265662 4292034301 557313239 2960271974 3594606034 4293087986ГОСТ 10922#S и #M12293 1 901705973 3271140448 2143639957 247265662 4292034301 557313239 2960271974 3594606034 4293087986ГОСТ 23279#S.

1.3.22. Типы, конструкции и размеры сварных соединений арматуры - по #M12291 1200001303ГОСТ 14098#S.

1.3.23. Значения действительных отклонений геометрических параметров камней не должны превышать предельных, указанных в табл.4.

Таблица 4

мм

#G1

| #G0Наименование отклонения геометрического параметра | Наименование геометрического параметра | Пред. откл. |
| --- | --- | --- |
| Отклонение от линейного размера | Длина камней: |  |
|  | 1000 | ±6 |
|  | 3000 | ±10 |
|  | 6000 | ±10 |
|  | Высота: |  |
|  | до 200 | ±4 |
|  | cв. 200 до 500 | ±5 |
|  | " 500 | ±6 |
|  | Ширина: |  |
|  | по верхней кромке | ±4 |
|  | по основанию | ±6 |
| Отклонение от прямолинейности профиля верхней поверхности по всей длине | Длина камня: |  |
|  | 1000 | 6 |
|  | 3000 | 12 |
|  | 6000 | 15 |
| Отклонение от перпендикулярности торцевых и смежных граней при высоте камня: |  |  |
| до 500 | - | 4 |
| cв. 500 |  | 5 |

1.3.24. Для армированных камней отклонение от толщины защитного слоя бетона не должно превышать ±5 мм.

1.3.25. Отклонение профиля лицевой поверхности криволинейных камней от номинальной кривизны не должно превышать 5 мм.

1.3.26. Категория лицевой бетонной поверхности - А6, для нелицевых поверхностей - А7 по #M12293 0 871001191 3271140448 3659164059 2360118907 247265662 4292034301 557313239 2960271974 3594606034ГОСТ 13015.0#S.

1.3.27. Трещины на поверхности камней не допускаются, за исключением поверхностных шириной не более 0,1 мм и длиной до 50 мм, в количестве не более 5 шт. на 1 м поверхности армированных камней из тяжелого бетона.

1.4. Маркировка

Маркировка должна быть нанесена несмываемой краской на торцевую грань не менее чем 10% камней от партии в соответствии с #M12293 1 871001194 3271140448 3659164059 2422037193 247265662 4292034307 557313239 2960271974 3594606034ГОСТ 13015.2#S.

В марке камней длиной 3,0 и 6,0 м следует дополнительно указывать их массу.

2. ПРИЕМКА

2.1. Камни принимают партиями по #M12293 0 871001193 3271140448 3659164059 2391078049 247265662 4292034307 557313239 2960271974 3594606034ГОСТ 13015.1#S и настоящему стандарту.

2.2. Камни принимают:

по результатам периодических испытаний - по показателям прочности, трещиностойкости, морозостойкости, водопоглощению;

по результатам приемосдаточных испытаний - по показателям прочности (классу бетона по прочности на сжатие, передаточной и отпускной прочности), соответствия арматурных изделий, настоящему стандарту, прочности сварных соединений, точности геометрических параметров, толщины защитного слоя бетона до арматуры, ширины раскрытия трещин, категории бетонной поверхности, марки по удобоукладывемости бетонной смеси, объему вовлеченного воздуха бетонных смесей с воздухововлекающими добавками.

2.3. Периодические испытания нагружением предварительно напряженных камней для контроля их прочности и трещиностойкости, а также определения прочности бетона на растяжение при изгибе проводят перед началом массового изготовления камней и в дальнейшем - при внесении в них конструктивных изменений, изменении технологии изготовления и качества материалов в соответствии с требованиями #M12293 1 871001193 3271140448 3659164059 2391078049 247265662 4292034307 557313239 2960271974 3594606034ГОСТ 13015.1#S.

В процессе серийного производства камней испытания на трещиностойкость нагружением, а также на прочность на растяжение при изгибе проводят не реже одного раза в 6 мес.

2.4. Бетон камней на морозостойкость и водопоглощение испытывают при освоении производства, изменении номинального состава бетона, технологии, вида и качества материалов, но не реже одного раза в 6 мес.

2.5. Удобоукладываемость бетонной смеси проверяют не реже одного раза в смену.

2.6. Объем вовлеченного воздуха в бетонных смесях с воздухововлекающими добавками проверяют не реже одного раза в смену.

2.7. Камни по показателям точности геометрических параметров, толщине защитного слоя бетона до арматуры, расположению арматуры, наличию монтажных петель, категории бетонной поверхности и ширине раскрытия технологических трещин следует принимать по результатам выборочного контроля в соответствии с табл.5 для камней из тяжелого бетона и в соответствии с табл.6 - для камней из мелкозернистого бетона, изготовленных по способу вибропрессования.

Таблица 5

шт.

| #G0Объем партии | Объем первой выборки | Объем второй выборки | Браковочное число |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | для первой выборки | для двух выборок |
| До 90 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| От 91 до 150 | 5 | 5 | 1 | 2 |
| " 151 " 280 | 8 | 8 | 1 | 2 |
| " 281 " 500 | 13 | 13 | 3 | 4 |
| " 501 " 1200 | 20 | 20 | 4 | 5 |
| " 1201 " 3200 | 32 | 32 | 6 | 7 |
| Св. 3200 | 50 | 50 | 8 | 9 |

Таблица 6

шт.

| #G0Объем партии | Объем выборки | Браковочное число |
| --- | --- | --- |
| До 1200 | 5 | 2 |
| Св. 1200 | 8 | 3 |

Партия камней, не принятая по результатам выборочного контроля, должна приниматься поштучно. При этом приемка камней должна производиться по показателям, по которым партия не была принята.

Возможность использования камней, не соответствующих по показателям прочности и морозостойкости, устанавливает проектная организация.

2.8. Контроль прочности бетона камней проводят по #M12293 0 901710695 3271140448 241251494 247265662 4292033679 557313239 2960271974 3594606034 4293087986ГОСТ 18105#S.

2.9. Потребитель имеет право проводить контрольную проверку соответствия камней, указанных в заказе, требованиям настоящего стандарта.

2.10. Документ о качестве - по #M12293 1 871001195 3271140448 3659164059 2452996337 247265662 4292034301 557313239 2960271974 3594606034ГОСТ 13015.3#S. В документе о качестве необходимо вносить марку бетона по морозостойкости и показатели водопоглощения бетона.

По требованию потребителя в документ о качестве вносят результаты контрольных испытаний камней на прочность и трещиностойкость по #M12291 901704678ГОСТ 8829#S.

3. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

3.1. Испытание камней нагружением для контроля их прочности и трещиностойкости проводят по #M12291 901704678ГОСТ 8829#S.

Схема и положение камня при испытании приведены на черт.1 и в табл.7.

- контрольная нагрузка

Черт.1

Таблица 7

| #G0Марка камня | Положение камня при испытании | , мм | , мм |
| --- | --- | --- | --- |
| БР300.30.15 |  |  |  |
| БР300.30.18 |  | 3000 | 750 |
| БР300.45.18 |  |  |  |
| БР300.60.20 |  |  |  |
| БР600.30.15-А-IV |  |  |  |
| БР600.30.18-А-IV |  | 6000 | 1500 |
| БР600.45.18-А-IV(A-V) |  |  |  |
| БР600.60.20-А-IV(A-V) |  |  |  |
| БУ300.30.29 |  |  |  |
| БУП300.30.32 |  | 3000 | 750 |
| БУП300.30.29 |  |  |  |
| БУП300.30.32 |  | #G1 |  |
| #G0БУП600.30.32 |  | 6000 | 1500 |

Максимальная ширина раскрытия трещин при испытании на прочность и трещиностойкость не должна превышать 0,2 мм.

Испытание камней нагружением проводят после достижения камнями прочности на сжатие в 28-дневном возрасте.

3.2. Прочность бетона на сжатие и растяжение при изгибе следует определять по #M12293 0 871001087 3271140448 1047686546 4294961312 4293091740 978331595 247265662 4292033679 557313239ГОСТ 10180#S или #M12293 1 901710686 3271140448 997334655 247265662 4294967266 24263 557313239 2960271974 3594606034ГОСТ 17624#S, или #M12291 901705982ГОСТ 22690#S.

При изготовлении камней по способу - вибропрессования, приводящему к изменению состава бетона, принимают поправочный коэффициент к прочности бетона контрольных образцов, устанавливаемый экспериментально в соответствии с требованиями #M12293 2 871001087 3271140448 1047686546 4294961312 4293091740 978331595 247265662 4292033679 557313239ГОСТ 10180#S. При этом поправочный коэффициент следует принимать не менее 1.

3.3. Морозостойкость бетона определяют по ГОСТ 10060 или #M12293 3 901708133 3271140448 1234260908 247265662 4292033679 557313239 2960271974 3594606034 4293087986ГОСТ 26134#S при насыщении образцов бетона камней перед испытанием 5%-ным водным раствором хлорида натрия.

При этом допускается снижение прочности на сжатие бетона образцов не более чем на 5% и потеря их массы не более чем на 3%.

3.4. Водопоглощение бетона камней определяют по #M12293 4 901706262 3271140448 3628895710 2452996030 247265662 4292033679 557313239 2960271974 3594606034ГОСТ 12730.3#S.

3.5. Удобоукладывемость бетонной смеси определяют по #M12293 5 871001077 3271140448 3566387417 2360118905 247265662 4292033679 557313239 2960271974 3594606034ГОСТ 10181.0#S и #M12293 6 871001078 3271140448 3566387417 2391078049 247265662 4292033679 557313239 2960271974 3594606034ГОСТ 10181.1#S.

3.6. Объем вовлеченного воздуха в бетонной смеси с водововлекающими добавками контролируют по #M12293 7 871001077 3271140448 3566387417 2360118905 247265662 4292033679 557313239 2960271974 3594606034ГОСТ 10181.0#S и #M12293 8 871001080 3271140448 3566387417 2452996337 247265662 4292033679 557313239 2960271974 3594606034ГОСТ 10181.3#S.

3.7. Контроль сварных арматурных изделий следует проводить по #M12293 9 871001067 3271140448 1310169218 247265662 4292034301 557313239 2960271974 3594606034 4293087986ГОСТ 10922#S и #M12293 10 1200000037 3271140448 796228055 247265662 4292000395 557313239 2960271974 3594606034 4293087986ГОСТ 23858#S.

3.8. Силу натяжения арматуры, контролируемую по окончании натяжения, измеряют по #M12293 11 1200000460 3271140448 121233301 247265662 4292034307 557313239 2960271974 3594606034 4293087986ГОСТ 22362#S.

3.9. Размеры и положение арматурных изделий в камне, толщину защитного слоя бетона до арматуры следует определять по #M12293 12 901710685 3271140448 1028293795 247265662 4292033679 557313239 2960271974 3594606034 4293087986ГОСТ 17625#S или #M12291 1200000043ГОСТ 22904#S.

При отсутствии необходимых приборов допускается определение указанных параметров вырубкой борозд и обнажением арматуры камня с последующей заделкой борозд и мест обнажений арматуры мелкозернистым бетоном или бетоном, из которого изготовлен камень.

3.10. Размеры, отклонения от прямолинейности и перепендикулярности камней, ширину раскрытия технологических трещин, размеры раковин, наплывов и околов бетона следует проверять методами, установленными #M12293 13 901708135 3271140448 588705829 2360118909 247265662 4294967266 23942 557313239 2960271974ГОСТ 26433.0#S и #M12293 14 1200001318 588705829 2391078057 247265662 4292033358 557313239 2960271974 3594606034 4293087986ГОСТ 26433.1#S.

Длину криволинейных камней измеряют по верхнему краю выпуклой стороны, а отклонение профиля лицевой поверхности от номинальной кривизны проверяют шаблоном.

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Камни перевозят транспортом любого вида в соответствии с требованиями #M12293 0 9054714 3271140448 1774105003 1814630828 3504618021 2822 764341429 0 0ГОСТ 9238#S и "Техническими условиями погрузки и крепления грузов".

Камни в открытых вагонах и на грузовых автомобилях следует перевозить в пакетах контейнерах по #M12291 1200011299ГОСТ 20259#S или на поддонах по #M12291 901710671ГОСТ 18343#S с перевязкой их стальной лентой по #M12291 1200006357ГОСТ 3560#S или проволокой по #M12291 1200004019ГОСТ 3282#S, обеспечивающих жесткую фиксацию и сохранность камней.

4.2. Запрещается погрузка камней навалом и разгрузка их сбрасыванием.

4.3. Камни следует хранить на складе готовой продукции рассортированными по маркам в штабелях или пакетах высотой до 2 м.

4.4. Камни в штабелях должны быть уложены на деревянные прокладки толщиной не менее 30 мм по ТУ 400-1-225 или прокладки из других материалов, обеспечивающих сохранность камней, расположенные по вертикали одна под другой на расстоянии 0,2 длины камня от торца. Нижний ряд камней следует укладывать на поперечные прокладки шириной не менее 80 мм.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Обязательное

РАЗМЕРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ МАТЕРИАЛОЕМКОСТИ КАМНЕЙ

1. Размеры камней приведены:

| #G0типа БР100 | на черт.2 #G1 |
| --- | --- |
| #G0 " БР300 | " " 3 |
| " БР600 | " " 4 |
| марки БР100.20.8 | " " 5 |
| типа БУ300 | " " 6 |
| " БУП300 | " " 7 |
| марки БУП600.30.32-АIV | " " 8 |
| типа БЛ300 | " " 9 |
| " БВ100 | " " 10 |
| " БК100 | " " 11 |

Примечания:

1. На нелицевой вертикальной поверхности камней допускается делать выемку кессонного типа глубиной не более 50 мм, при этом толщина камня должна быть не менее 80 мм.

2. Допускается по заказу потребителя камни марки БР100.20.8 изготовлять длиной 0,6 и 0,8 м.

3. При технико-экономическом обосновании допускается изготовление камней типов БР100 и БВ100 лицевой поверхностью вниз с установкой монтажных петель в соответствии с приложением 3.

4. Допускается изготовление камней типов БР300 и БР600 с торцевыми гранями, имеющими вертикальные гребни с одной стороны и пазы - с противоположной стороны.

5. Допускается изготовление камней типов БВ100 и БК100 с закруглениями лицевой части радиусом до 30 мм.

6. По согласованию потребителя с разработчиком настоящего стандарта допускается изготовление камней типов БР100, БР300 и БК100 с прерывистым уширением.

7. Показатели материалоемкости приведены в табл.8.

Черт.2

Черт.3

Черт.4

Черт.5

Черт.6

Черт.7

Черт.8

Черт.9

Черт.10

Примечание. Допускается изготовление камней с закруглениями лицевой части радиусом 30 мм.

Черт.11

Примечание. Допускается изготовление камней с закруглениями лицевой части радиусом 30 мм.

Показатели материалоемкости

Таблица 8

| #G0 | Расход материалов |
| --- | --- |
| Марка камня | Бетон, м | Сталь, кг |
|  |  | на камень | на 1 м бетона |
| БР100.30.15 | 0,043 | - | - |
| БР100.30.18 | 0,052 | - | - |
| БР300.30.15 | 0,126 | 4,85 | 38,49 |
| БР300.30.18 | 0,153 | 4,94 | 32,29 |
| БР300.45.18 | 0,234 | 6,86 | 29,32 |
| БР300.60.20 | 0,351 | 8,03 | 22,88 |
| БР600.30.15-А-IV | 0,253 | 8,86 | 35,02 |
| БР600.30.18-А-IV | 0,307 | 8,86 | 28,86 |
| БР600.45.18-А-IV | 0,469 | 12,12 | 25,84 |
| БР600.45.18-А-V | 0,469 | 8,86 | 18,89 |
| БР600.60.20-А-IV | 0,704 | 16,68 | 23,69 |
| БР600.60.20-А-V | 0,704 | 12,82 | 18,21 |
| БР100.20.8 | 0,016 | - | - |
| БУ300.30.29 | 0,161 | 5,05 | 31,37 |
| БУ300.30.32 | 0,188 | 5,14 | 27,34 |
| БУП300.30.29 | 0,136 | 5,62 | 41,32 |
| БУП300.30.32 | 0,163 | 5,82 | 35,71 |
| БУП600.30.32-А-IV | 0,316 | 10,76 | 34,05 |
| БЛ300.32.68 | 0,421 | 15,76 | 37,43 |
| БЛ300.32.93 | 0,548 | 19,77 | 36,08 |
| БЛ300.32.118 | 0,676 | 23,78 | 35,18 |
| БВ100.30.15 | 0,042 | - | - |
| БВ100.30.18 | 0,049 | - | - |
| БК100.30.18.5 | 0,049 | - | - |
| БК100.30.18.8 | 0,049 | - | - |
| БК100.30.18.12 | 0,049 | - | - |
| БК100.30.18.15 | 0,049 | - | - |
| БК100.30.21.5 | 0,058 | - | - |
| БК100.30.21.8 | 0,058 | - | - |
| БК100.30.21.12 | 0,058 | - | - |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Обязательное

Армирование камней

1. Армирование камней длиной 3 м приведено на черт.12, 14, 15, 17, а камней длиной 6 м - на черт.13 и 16; детали нормирования - на черт.18.

2. Арматурные изделия приведены на черт.19-24 и в табл.9.

3. Спецификация арматурных изделий, расход стали на один камень и на одно арматурное изделие приведены в табл.10 и 12.

Армирование камней марок БР300.30.15, БР300.30.18, БР300.45.18

и БР300.60.20

Черт.12

Черт.13

Примечание. Допускается не устанавливать спирали Сп1 при гарантированном отсутствии трещин в бетоне на торцах плит.

Черт.14

Черт.15

Черт.16

Примечание. Допускается не устанавливать спирали Сп1 при гарантированном отсутствии трещин в бетоне на торцах камней.

Черт.17

Черт.18

Черт.19

Примечание к черт.19-21. Допускается изменение шага поперечных стержней при условии обеспечения эквивалента прочности сечения.

Черт.20

Черт.21

Черт.22

Черт.23

Черт.24

Таблица 9

мм

| #G0Марка изделия |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| П1 | 120 | 190 | 125 | 430 |
| П2 | 150 | 220 | 125 | 430 |
| П3 | 170 | 240 | 125 | 430 |
| П4 | 130 | 200 | 145 | 470 |
| П5 | 170 | 245 | 150 | 490 |
| П6 | - | 350 | - | - |
| П7 | - | 350 | 75 | - |
| П8 | - | 370 | - | - |
| Х1 | 80 | 190 | - | - |
| Х2 | 110 | 220 | - | - |

Таблица 10

Спецификация арматурных изделий на один камень

| #G0 Марка камня | Cетка | Каркас | Хомут | Спираль | Отдельные стержни | Петля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Марка | Кол., шт. | Марка | Кол., шт. | Марка | Кол., шт. | Марка | Кол., шт. | Поз. | Кол., шт. | Марка | Кол., шт. |
| БР300.30.15 |  |  | К1 |  |  |  |  |  | 13 --- 14 |  | П1 |  |
| БР300.30.18 |  |  |  | 2 |  |  | - | - | 14 --- 27 | 5 --- 9 | П2 |  |
| БР300.45.18 |  |  | К2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БР300.60.20 |  |  | К3 |  |  |  |  |  | 27 --- 28 |  | П3 |  |
| БР600.30.15-А-IV БР600.30.18-А-IV | - | - |  |  | - | - |  |  | 30 |  | П4 | 2 |
| БР600.45.18-А-IV |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |  |  |  |
| БР600.45.18-А-V |  |  |  |  |  |  | Сп1 | 4 | 33 | 2 |  |  |
| БР600.60.20-А-IV |  |  | - | - |  |  |  |  | 32 |  | П5 |  |
| БР600.60.20-А-V |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |  |  |  |
| БУ300.30.29 |  |  |  |  | Х1 | 9 | - | - | 8 | 4 |  |  |
| БУ300.30.32 |  |  | - | - | Х2 | 9 |  |  | 8 | 4 |  |  |
| БУП300.30.29 |  |  | К4 --- К5 | 1 | Х1 |  | - | - | 9 --- 29 | 8 --- 3 | П6 | 2 |
| БУП300.30.32 |  |  | К5 --- К6 |  | Х2 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| БУП600.30.32АIV |  |  |  |  |  |  | Cп1 | 4 | 29 --- 30 | 12 --- 2 | П7 |  |
| БЛ300.32.68 | С1 --- С2 |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БЛ300.32.93 | С3 --- С4 | 1 |  |  | - | - | - | - | - | - | П8 | 4 |
| БЛ300.32.118 | С5 --- С6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 11

Расход стали на одно арматурное изделие

| #G0 Марка изделия | Поз. | Диаметр, мм | Длина, мм | Кол., шт. | Общая длина, м | Выборка стали |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр, мм | Масса поз., кг | Масса изделия, кг |
| C1 | 1 2 | 5Bp-I 8A-III | 2980 660 | 4 16 | 11,92 10,56 | 5Bp-I 8A-III | 1,72 4,17 | 5,89 |
| C2 | 1 3 | 5Bp-I 8A-III | 2980 860 | 15 16 | 14,90 13,76 | 5Bp-I 8A-III | 2,15 5,44 | 7,59 |
| C3 | 1 4 | 5Bp-I 8A-III | 2980 910 | 5 16 | 14,90 14,56 | 5Bp-I 8A-III | 2,15 5,75 | 7,90 |
| C4 | 1 5 | 5Bp-I 8A-III | 2980 1110 | 6 16 | 17,88 17,76 | 5Bp-I 8A-III | 2,57 7,02 | 9,59 |
| C5 | 1 6 | 5Bp-I 8A-III | 2980 1160 | 6 16 | 17,88 18,56 | 5Bp-I 8A-III | 2,57 7,33 | 9,90 |
| C6 | 1 7 | 5Bp-I 8A-III | 2980 1360 | 7 16 | 20,86 21,76 | 5Bp-I 8A-III | 3,00 8,60 | 11,60 |
| К1 | 8 9 | 6A-III 6A-I | 2980 280 | 2 9 | 5,96 2,52 | 6A-III 6A-I | 1,32 0,56 | 1,88 |
| К2 | 10 11 | 6A-I | 2980 430 | 3 9 | 8,94 3,87 | 6A-I | 1,98 0,86 | 2,84 |
| К3 | 10 12 | 6A-I | 2980 580 | 3 9 | 8,94 5,22 | 6A-I | 1,98 1,16 | 3,14 |
| К4 | 8 13 | 6A-III 6A-I | 2980 100 | 2 10 | 5,96 1,00 | 6A-III 6A-I | 1,32 0,22 | 1,54 |
| К5 | 8 14 | 6A-III 6A-I | 2980 130 | 2 10 | 5,96 1,30 | 6A-III 6A-I | 1,32 0,29 | 1,61 |
| К6 | 8 15 | 6A-III 6A-I | 2980 160 | 2 10 | 5,96 1,60 | 6A-III 6A-I | 1,32 0,36 | 1,68 |
| X1 | 16 | 6A-I | 850 |  | 0,85 | 6A-I | 0,19 | 0,19 |
| X2 | 17 |  | 910 |  | 0,91 |  | 0,20 | 0,20 |
| П1 | 18 | 8A-I | 900 |  | 0,90 | 8A-I | 0,36 | 0,36 |
| П2 | 19 |  | 960 |  | 0,96 |  | 0,38 | 0,38 |
| П3 | 20 | 10A-I | 1000 |  | 1,00 | 10A-I | 0,62 | 0,62 |
| П4 | 21 |  | 960 |  | 0,96 |  | 0,59 | 0,59 |
| П5 | 22 | 12A-I | 1060 | 1 | 1,06 | 12A-I | 0,94 | 0,94 |
| П6 | 23 | 8A-I | 890 |  | 0,89 | 8A-I | 0,35 | 0,35 |
| П7 | 24 | 10A-I | 1040 |  | 1,04 | 10A-I | 0,64 | 0,64 |
| П8 | 25 |  | 930 |  | 0,93 |  | 0,57 | 0,57 |
| Cп1 | 26 | 3Bp-I | 1290 |  | 1,29 | 3Bp-I | 0,07 | 0,07 |
| Отдельные стержни | 8 |  | 2980 |  | 2,98 | 6A-III | 0,66 | 0,66 |
|  | 9 | 6A-I | 280 |  | 0,28 | 6A-I | 0,06 | 0,06 |
|  | 13 |  | 100 |  | 0,10 |  | 0,02 | 0,02 |
|  | 14 |  | 130 |  | 0,13 |  | 0,03 | 0,03 |
|  | 27 |  | 150 |  | 0,15 |  | 0,03 | 0,03 |
|  | 28 |  | 180 |  | 0,18 |  | 0,04 | 0,04 |
|  | 29 |  | 230 |  | 0,23 |  | 0,05 | 0,05 |
|  | 30 | 10A-IV |  |  |  | 10A-IV | 3,70 | 3,70 |
|  | 31 | 12A-IV |  | 1 |  | 12A-IV | 5,33 | 5,33 |
|  | 32 | 14A-IV | 6000 |  | 6,00 | 14A-IV | 7,26 | 7,26 |
|  | 33 | 10A-V |  |  |  | 10A-V | 3,70 | 3,70 |
|  | 34 | 12A-V |  |  |  | 12A-V | 5,33 | 5,33 |

Таблица 12

Расход стали на один камень, кг

| #G0 | Арматурная сталь по #M12291 1200001876ГОСТ 5781#S | Арматурная сталь по #M12291 1200004104ГОСТ 6727#S |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Марка камня | Класс А-V | Класс А-IV | Класс А-III | Класс А-I | Диаметр, мм | Ито- го | Всего |
|  | Диаметр, мм | Итого | Диаметр, мм | Итого | Диаметр, мм | Ито- го | Диаметр, мм | Ито- го | 3 | 5 |  |  |
|  | 12 | 12 |  | 10 | 12 | 14 |  | 6 | 8 |  | 6 | 8 | 10 | 12 |  |  |  |  |  |
| БР300.30.15 | - | - | - | - | - | - | - | 2,64 | - | 2,64 | 1,49 | 0,72 | - | - | 2,21 | - | - | - | 4,85 |
| БР300.30.18 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 1,54 | 0,76 | - | - | 2,30 | - | - | - | 4,94 |
| БР300.45.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,10 |  | - | - | 6,86 | - | - | - | 6,86 |
| БР300.60.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,79 | - | 1,24 | - | 8,03 | - | - | - | 8,03 |
| БР600.30.15-А-IV БР600.30.18-А-IV | - | - | - | 7,40 | - | - | 7,40 | - | - | - | - | - | 1,18 | - | 1,18 |  | - |  | 8,86 |
| БР600.45.18-А-IV | - | - | - | - | 10,66 | - | 10,66 | - | - | - | - | - |  | - |  | 0,28 | - | 0,28 | 12,12 |
| БР600.45.18-А-V | 7,40 | - | 7,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |  | - |  | 8,86 |
| БР600.60.20-А-IV | - | - | - | - | - | 14,52 | 14,52 | - | - | - | - | - | - | 1,88 | 1,88 |  | - |  | 16,68 |
| БР600.60.20-А-V | - | 10,66 | 10,66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,88 | 1,88 |  | - |  | 12,82 |
| БУ300.30.29 | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | 1,71 |  | - | - | 2,41 | - | - | - | 5,05 |
| БУ300.30.32 | - | - | - | - | - | - | - | 20,64 | - | 20,64 | 1,80 | 0,70 | - | - | 2,50 | - | - | - | 5,14 |
| БУП300.30.29 | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | 2,28 |  | - | - | 2,98 | - | - | - | 5,62 |
| БУП300.30.32 | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | 2,48 |  | - | - | 3,18 | - | - | - | 5,82 |
| БУП600.30.32-А-IV | - | - | - | 7,40 | - | - | 7,40 | - | - | - | 1,80 | - | 1,28 | - | 3,08 | 0,28 | - | 0,28 | 10,76 |
| БЛ300.32.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,61 | - | - | - | - |  | - | 3,87 | 3,87 | 15,76 |
| БЛ300.32.93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,77 | - | - | 2,28 | - | 2,28 | - | 4,72 | 4,72 | 19,77 |
| БЛ300.32.118 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,93 | - | - |  | - |  | - | 5,57 | 5,57 | 23,78 |

Примечание. Допускается замена в камнях марок БР300.30.15, БР300.30. 18, БУ300.30.29, БУ300.30.32, БУП300.30.29, БУП300.30.32 стержневой горячекатаной арматуры периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм на арматурную проволоку периодического профиля Вр-I площадью рабочего сечения, эквивалентной по прочности классу А-III.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Рекомендуемое

ВАРИАНТ АРМИРОВАНИЯ КАМНЕЙ

1. Установка монтажных петель камней типов БР100 и БВ100 приведена на черт.25.

2. Армирование камней длиной 3,0 м приведено на черт.26 и 27; детали армирования приведены на черт.28-32 и в табл.13.

3. Спецификация арматурных изделий на один камень приведена в табл.14.

Расход стали на одно арматурное изделие и на один камень приведен в табл.15 и 16.

Черт.25

Армирование камней марок БР300.30.15, БР300.30.18, БР300.45.18 и БР300.60.20

Черт.26

Черт.27

Нижние стержни сеток в поз.16-18 условно не показаны.

Черт.28

Черт.29

Черт.30

Черт.31

Черт.32

Таблица 13

мм

| #G0 Марка изделия |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| П1 | 90 | 150 | 75 | 285 |
| П2 | 120 | 190 | 125 | 430 |
| П3 | 150 | 220 | 125 | 430 |
| П4 | 170 | 240 | 125 | 430 |

Таблица 14

Спецификация арматурных изделий на один камень

| #G0 Марка камня | Cетка | Отдельные стержни | Петля |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Марка | Кол., шт. | Поз. | Кол., шт. | Марка | Кол., шт. |
| БР100.30.15 | - | - | - | - | П1 |  |
| БР100.30.18 |  |  |  |  |  |  |
| БР300.30.15 | С1 |  | 16 |  | П2 |  |
| БР300.30.18 | С2 |  | 17 | 9 | П3 | 2 |
| БР300.45.18 | С3 | 1 |  |  |  |  |
| БР300.60.20 | С4 |  | 18 |  | П4 |  |
| БУ300.30.29 | С5, С7 |  | - | - | П5 |  |
| БУ300.30.32 | С6, С8 |  |  |  |  |  |

Таблица 15

Расход стали на одно арматурное изделие

| #G0 Марка изделия | Поз. | Диаметр, мм | Длина, мм | Кол., шт. | Общая длина, м | Масса, кг | Выборка стали |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Диаметр, мм | Масса поз., кг | Масса изделия, кг |
| C1 | 1 | 8А-I | 2980 | 4 | 11,92 | 4,71 | 8А-I | 4,71 | 5,87 |
|  | 2 | 6A-I | 580 | 9 | 5,22 | 1,16 | 6A-I | 1,16 |  |
| C2 | 1 | 8A-I | 2980 | 4 | 11,92 | 4,71 | 8A-I | 4,71 | 5,93 |
|  | 3 |  | 610 | 9 | 5,49 | 1,22 |  | 1,22 |  |
| C3 | 4 |  | 2980 | 6 | 17,88 | 3,97 |  | 5,79 | 5,79 |
|  | 5 | 6A-I | 910 | 9 | 8,19 | 1,82 | 6A-I |  |  |
| C4 | 4 |  | 2980 | 6 | 17,88 | 3,97 |  | 6,43 | 6,43 |
|  | 6 |  | 1230 | 9 | 11,07 | 2,46 |  |  |  |
| C5 | 1 | 8A-I | 2980 | 2 | 5,96 | 2,35 | 8A-I | 2,35 | 2,99 |
|  | 7 | 6A-I | 320 | 9 | 2,88 | 0,64 | 6A-I | 0,64 |  |
| C6 | 1 | 8A-I | 2980 | 2 | 5,96 | 2,35 | 8A-I | 2,35 | 3,05 |
|  | 8 | 6A-I | 350 | 9 | 3,15 | 0,70 | 6A-I | 0,70 |  |
| C7 | 1 | 8A-I | 2980 | 3 | 8,94 | 3,53 | 8A-I | 3,53 | 4,39 |
|  | 9 | 6A-I | 430 | 9 | 3,87 | 0,86 | 6A-I | 0,86 |  |
| C8 | 1 | 8A-I | 2980 | 3 | 8,94 | 3,53 | 8A-I | 3,53 | 4,45 |
|  | 10 | 6A-I | 460 | 9 | 4,14 | 0,92 | 6A-I | 0,92 |  |
| П1 | 11 |  | 710 | 1 | 0,71 | 0,16 |  | 0,16 | 0,16 |
| П2 | 12 | 8A-I | 900 |  | 0,90 | 0,36 | 8A-I | 0,36 | 0,36 |
| П3 | 13 |  | 960 |  | 0,96 | 0,38 |  | 0,38 | 0,38 |
| П4 | 14 | 10A-I | 1000 |  | 1,00 | 0,62 | 10A-I | 0,62 | 0,62 |
| П5 | 15 | 8A-I | 890 | 1 | 0,89 | 0,35 | 8A-I | 0,35 | 0,35 |
| Отдельные стержни | 16 |  | 130 |  | 0,13 | 0,03 |  | 0,03 | 0,03 |
|  | 17 | 6A-I | 160 |  | 0,16 | 0,04 | 6A-I | 0,04 | 0,04 |
|  | 18 |  | 180 |  | 0,18 |  |  |  |  |

Таблица 16

Расход стали на один камень

| #G0 Марка камня | Арматурная сталь класса А-1 по #M12291 1200001876ГОСТ 5781#S, кг |
| --- | --- |
|  | Диаметр, мм | Итого |
|  | 6 | 8 | 10 |  |
| БР100.30.15 | 0,32 | - |  | 0,32 |
| БР100.30.18 |  |  |  |  |
| БР300.30.15 | 1,43 | 5,43 | - | 6,86 |
| БР300.30.18 | 1,58 | 5,47 |  | 7,05 |
| БР300.45.18 | 6,15 | 0,76 |  | 6,91 |
| БР300.60.20 | 6,79 | - | 1,24 | 8,03 |
| БУ300.30.29 | 1,50 | 6,58 | - | 8,08 |
| БУ300.30.32 | 1,62 |  |  | 8,20 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Рекомендуемое

ВИДЫ И ОБЪЕМ ДОБАВОК, ПРИМЕНЯЕМЫХ

ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЕТОННЫХ СМЕСЕЙ

Пластифицирующие (лигносульфонаты технические ЛСТ по ТУ 13-0281036-05 и лигносульфонаты модифицированные ЛСТИ - по ОСТ 13-287 и др.) в объеме до 0,2 и 0,25-0,3% соответственно от массы цемента в пересчете на сухое вещество; мелассная упаренная последрожжевая барда УПБ по ОСТ 18-126 в объеме 0,2-0,4% от массы цемента в пересчете на сухое вещество.

Воздухововлекающие (смола нейтрализованная воздухововлекающая (СНВ) по ТУ 81-05-75 и др.) в объеме 0,01-0,02% от массы цемента в пересчете на сухое вещество.

Пластифицирующие воздухововлекающие (мылонафт и асидол по #M12291 1200008685ГОСТ 13302#S в объеме не менее 0,02% от от массы цемента, кремнийорганические жидкости ГКЖ-10 и ГКЖ-11 по ТУ 6-02-696 и др.) в объеме до 0,2% от массы цемента в пересчете на сухое вещество.

Газообразующие (гидрофобизирующая жидкость 136-41 (б.ГКЖ-94 по #M12291 1200006602ГОСТ 10834#S и др.) в объеме до 0,1% от массы цемента.

Разжижитель (С-3 - по ТУ 6-36-0204229-625) в объеме 0,3-0,7% от массы цемента в пересчете на сухое вещество.

#G1

#G0Текст документа сверен по:

официальное издание

М.: Издательство  стандартов, 1991